Обращенно-газовая хроматография как метод исследования химии поверхности адсорбента

Фазылова Г.Ф .1, Рафикова З.Т.2, Габдуллина У.Т.2

1 – аспирант, 2 – студент

Башкирский государственный университет, химический факультет, г. Уфа, Россия

E–mail: gulnazf87@mail.ru

В последние годы метод газовой хроматографии успешно используется для изучения адсорбционных свойств различных адсорбентов в том числе и микропористых при малых степенях заполнения и высоких температурах [5, 6], в частности и активированных углеродных волокон [1-4].

Активированные углеродные волокна используются в качестве адсорбентов для концентрирования микропримесей вредных органических веществ из объектов окружающей среды. Они имеют хорошо развитую систему микропор и высокую удельную поверхность, и поэтому  пригодны для концентрирования легколетучих органических веществ из атмосферы, различных токсикантов из водных объектов и сточных вод. Адсорбционные свойства активированных углеродных материалов определяются их пористой структурой и химией поверхности. Разнообразие имеющихся и  возникающих технических и экологических задач требует постоянного совершенствования свойств таких материалов, создания научно обоснованных и практически целесообразных методов управления их характеристиками.

Цель данной работы – изучение поверхностных свойств углеволокнистого адсорбента методом обращено-газовой хроматографии.  Адсорбент получен путем модифицирования наночастицами серебра активированного углеродного гидратцеллюлозного волокна.

В качестве молекулярных зондов использованы полярные и неполярные органические соединения. Это – н-алканы (н-гексан, н-гептан), ароматические углеводороды (бензол), нормальные предельные одноатомные (этанол, пропанол, бутанол) и изомерные (изопропанол, изобутанол) спирты, сложный эфир (этилацетат), азот- и галогенсодержащие углеводороды (ацетонитрил, хлороформ).

Экспериментальные данные получены на газовом хроматографе модели «Хром-5» с пламенно-ионизационным детектором и  стеклянной колонкой (0,5 м х 3 мм). Перед измерениями образец кондиционировали в хроматографической колонке в токе газа-носителя – азота при температуре 2000С в течение десяти часов. Скорость газа-носителя 40 мл/мин. Объем вводимой дозы молекулярного зонда изменяли от 0,2 до 3 мкл. Эксперимент проводили в интервале температур 200-3000С. Изотермы адсорбции рассчитывали из проявительных хроматограмм.  Удерживаемые объемы и теплоты сорбции определяли при нулевых заполнениях поверхности адсорбента. Построены изотермы сорбции и рассчитаны термодинамические параметры  сорбции, на основании которых сделаны выводы о дальнейшем применении адсорбента.

Литература

- Бавер А.И., Ковалева Н.В., Мишина Г.А., Семенова Л.П. // Химические волокна. 1977. № 1. С. 149.

- Горленко Л.Е., Емельянова Г.И., Ковалева Н.В.,  Лунин В.В. // Журн. физ. химии. 1997. Т.71. С. 337.

- Емельянова Г.И., Горленко Л.Е., Малых О.А., Ковалева Н.В. // Вести МГУ. Сер.2. Химия. 1991. Т.32. С.230.

- Емельянова Г.И., Горленко Л.Е., Малых О.А., Ковалева Н.В. // Журн. физ. Химии. 1991. Т.65. С.1668.

- Jarnie ĉ M., Lu X., Madey R. // Carbon. 1990. V. 28. № 5. Р. 739.

- Carrot P.S., Sing K.S.W. / Chromatogr. 1987. V. 406. P. 139.