Совершенствование экстракционного метода извлечения фосфорной кислоты из азотнокислотной вытяжки модифицированием состава экстрагента

Охлопков Вячеслав Алексеевич

Удалова Наталья Александровна

Останина Яна Сергеевна

Студент

Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова,
факультет естествознания, Кострома, Россия

E-mail: Ohlopkov.ru@gmail.com

Фосфорная кислота является важным сырьем химической промышленности, в том числе основным полупродуктом в производстве фосфорных и сложных концентрированных удобрений, кормовых фосфатов и т. д. Получение фосфорной кислоты осуществляют термическим и экстракционным методами. В первом случае получают кислоту высокой степени чистоты, но этот метод несет большие экономические затраты и на территории России практически отсутствует. Т. о., актуальным стоит вопрос совершенствования технологии экстракционного извлечения фосфорной кислоты из продуктов кислотного разложения природных фосфатов.

Из имеющихся экстракционных методов наиболее перспективным и экономичным является экстракция фосфорной кислоты органическими жидкостями, нерастворимыми в воде. Широкое распространение на практике получила экстракция фосфорной кислоты трибутилфосфатом [1]. С целью совершенствования данной технологии представляется актуальным поиск новых экстрагентов и оптимальных условий экстракции.

В данной работе в качестве исходного сырья использовался продукт азотнокислотного разложения фосфатов – азотнокислотная вытяжка (АКВ). Состав исходной АКВ (масс.%): Р2О5 – 13,34; СаО – 8,8; Fe2O3 – 2,24; MgO – 0,3; Al2O3 – 0,16; F- – 3,75; HNO3 – 5; остальное H2O. Экстракция осуществлялась органическими растворителями, приведенными в таблице, реэкстракция – водой. Содержание фосфорной кислоты после экстракции определялось в экстракте титриметрическим методом, в «рафинате» – фотоколориметрическим методом (таблица).

Таблица

| Экстрагент | Степень извлечения H3PO4 после экстракции, % | Степень извлечения H3PO4 после реэкстракции, % |
| --- | --- | --- |
| Трибутилфосфат Этилацетат Метилбензол Бензол Бутанол Изобутанол | 90,4 92,3 91,4 91,1 39,8 43,2 | 96,4 97,1 88,0 96,6 76,6 82,6 |

Из полученных результатов можно сделать вывод, что лучшей экстракционной способностью с последующей реэкстракцией водой обладают этилацетат, бензол и трибутилфосфат. Таким образом, исследуемые нами вещества обладают высокой селективностью к фосфорной кислоте и могут быть использованы для получения чистой фосфорной кислоты из АКВ методом жидкостной экстракции с последующей реэкстракцией водой. Оптимальное время экстракции данными веществами составило 10–15 мин.

Литература

1. Набиев М.Н. Азотнокислотная переработка фосфатов: в 2-х томах. Ташкент: Изд–во «Фан» УзССР. 1976.