Изучение функциональных групп олигоэфиров с помощью ИК спектроскопии
Хайруллина Р.Н., Мусина А.М.
студент, аспирант

ГОУ ВПО Башкирский государственный университет 
химический факультет, Уфа, Россия
E–mail: alsumusina1090@rambler.ru

Ароматические олигоэфиры, такие как полиарилаты, полисульфоны, полиэфиркетоны, поликарбонаты, и особенно сополимеры и блок-сополимеры на их основе, последние годы являются предметом активных исследований. Практическая значимость таких полимеров обусловливается их высокой термо-, тепло-, хемостойкостью, хорошими механическими свойствами, а также доступностью исходных мономеров.

Известен [1]  способ синтеза олигоэфиров продуктов на основе кислоты технической терефталевой обводненной (ТТФК), который заключается в проведении реакции поликонденсации между ТТФК и многоатомными спиртами в различных соотношениях «ТТФК : многоатомные спирты» - «1:1-1:5», и варьировании температурного режима 160-220 0С и времени протекания процесса 5-30 часов.

Полученные продукты могут использовать в различных областях промышленности, таких как производство стеклопластиков, пластмассовых изделий, полиуретанов, для изготовления прессовочных и изоляционных композиций, а также высококачественных лаков и эмалей [2]. Специфическое целевое назначение каждого конкретного вида олигоэфира определяет требование к его структуре и свойствам, что обуславливает в свою очередь выбор рецептуры и технологии производства.

В связи с этим, целью исследования явилось изучение влияния исходных компонентов и условий реакции на физико-химические свойства, полученных олигоэфиров на основе обводненной технической терефталевой кислоты.

ИК спектры олигоэфиров, полученных на основе технической терефталевой кислоты показали, что во всех образцах наблюдается появление интенсивных «эфирных» полос поглощения и исчезновение пиков, характерных для свободных карбоновых кислот. Получены продукты с различными функциональными группами, что подтверждается соответствующими колебаниями: для связанных -ОН групп в интервале длин волн 3360-2500 см-1, для –NH2 группы в области 1640-1560 см-1 для образца на основе ТТФК и аминогликоля. У всех образцов наблюдается исчезновение колебаний при длине волны 1681 см-1 и появляются колебания при 1716 см-1, характерные для  –С=О группы, что говорит о полном вовлечении терефталевой кислоты в процесс поликонденсации.

Таким образом, на основании проведенных исследований перечисленными методами подтверждено получение олигоэфиров на основе обводненной терефталевой кислоты и показана возможность регулирования физико-химических характеристик получаемых продуктов.

Литература

- Бадикова А.Д., Мусина А.М., Зарипов С.З., Кудашева Ф.Х., Гимаев Р.Н., Бондарук А.М. // Башкирский химический журнал. 2009. – Т.16, №1 - С. 40-41.;

- Низамов И.С., Ермолаев Е.С., Попович Я.Е., Сергеенко Г.Г., Низамов И.Д., Батыева  Э.С. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2007. Т. 50. Вып. 12. С. 121-122.