Изучение структуры и свойств композитов на основе полиэтилена высокой плотности и наночастиц серебра

Мальцев Данил Константинович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: block44@mail.ru

Металлополимерные композиты представляют собой многофункциональные материалы, которые сочетают в себе свойства металла (например, электро- и теплопроводность, магнитную восприимчивость) и полимерной матрицы (например, эластичность, низкую плотность). Особенно интересными представляются композиты, в которых металл диспергирован до наноразмеров (1-100 нм). Получение подобных материалов является непростой задачей и требует применения специальных методов смешения, поскольку полимерная матрица и металл часто термодинамически несовместимы.

В данной работе матрицу промышленной пленки полиэтилена высокой плотности, ПЭВП (Mw=2×105, толщина 75 мкм, =70%, Тпл=130оС) заполняли частицами серебра. Для этого использовали механизм крейзинга, который происходит в процессе одноосного деформирования аморфных стеклообразных и частично кристаллических полимеров в жидкой среде и позволяет создавать фибриллярно-пористую структуру нанометрического уровня дисперсности (средний диаметр пор и фибрилл составляет порядка 10 нм). Полученная пористая пленка ПЭВП характеризуется объемной пористостью 40-50 об.%, и ее легко заполнить низкомолекулярным компонентом любой природы. Существует два основных способа доставки реагентов в матрицу: в процессе крейзинга и методом противоточной диффузии.

В работе использовали оба подхода. Серебро синтезировали непосредственно в объеме пор полимерной матрицы по реакции химического восстановления нитрата серебра (AgNO3) борогидридом натрия (NaBH4) или гипофосфитом натрия (NaH2PO2). Концентрация водно-спиртовых растворов всех реагентов составила 0.1 моль/л. В результате были получены композиты с содержанием второго компонента до 63 мас.%.  Метод рентгенофазового анализа показал, что в результате реакции в полимере происходит образование мелкокристаллических частиц серебра с размером кристаллита около 30 нм. При этом микроскопические методы исследования обнаружили, что кристаллиты 	агрегируют в более крупные частицы диаметром 100-300 нм.

Были получены композиты с различным способом распределения частиц серебра в объеме полимерной матрицы: с образованием протяженного непрерывного слоя, когда использовали метод противоточной диффузии, или в виде однородно распределенных дискретных частиц, когда использовали введение в процессе крейзинга. Ожидается, что полученные композиты со слоевыми распределением серебра будут обладать электропроводящими свойствами. Материалы с однородным распределением второго компонента могут быть интересны как мембраны, обладающие бактерицидными и каталитическими свойствами.

Кроме того оказалось, что после выжигания полимерной матрицы из композита с высоким содержанием наполнителя (не менее 30 мас.%) в воздушной среде при температуре 700оС остается пористая пластинка серебра, которая образуется в результате спекания частиц слоя. Диаметр пор в пластинке составил от 0.3 до 5 мкм.