Нанесение супрамолекулярных сеток урацилов как новый способ модифицирования поверхностей

Гуськов В.Ю. , Хабибуллина Р.А.2

1аспирант, 2магистрант

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: guscov@mail.ru

Урацил и его производные способны образовывать сетчатые супрамолекулярные структуры, которые имеют поры определённого размера. Было предложено использовать данный эффект для получения новых высокоэффективных сорбентов. Модификаторами служили 6-метилурацил и 5-окси-6-метилурацил. В качестве матрицы для модифицирования был выбран сополимер стирола и дивинилбензола Dowex L-285.

Исследование проводилось методом инверсионной газовой хроматографии на хроматографах «Агат» и ЛХМ-8МД с детекторами по теплопроводности. Показано, что свойства получаемых образцов сорбента зависят от наличия пор различных типов в сетке урацилов. Так, после модифицирования 6-метилурацилом, константы Генри для полярных соединений возросли, в то время как для неполярных молекул стали меньше. Это связано с наличием преимущественно полярных пор у 6-метилурацила. В то же время модифицирование 5-окси-6-метилурацилом привело к росту констант Генри у всех типов молекул, что связано с наличием в структуре 5-окси-6-метилурацила двух типов пор: полярных пор размером 9 Ǻ и слабополярных пор размером 14 Ǻ.

Помимо этого, наблюдается молекулярно-ситовой эффект, связанный с адсорбцией в поры определённого размера и полярности.