Радиационное облучение наполненного поливинилхлорида бета-частицами

Малиновский Е.В., Кривцов В.В.

Ровенский государственный гуманитарный университет

физико-технологический факультет, Ровно, Украина

E-mail: malina7676@mail.ru

Рассматриваемые в работе вопросы прохождения высокоэнергетических β¯частиц через полимерные материалы представляют важный научный интерес и практическое приложение, поскольку радиационное облучение полимеров эффективно влияет на их свойства. Нами проведена серия экспериментов по диссипации энергии β¯частиц в ПВХ-системах и показана зависимость величины энергии поглощения от типа и содержания наполнителя в системе.

Для проведения исследований выбран ПВХ суспензионной полимеризации марки   С-6359-М ГОСТ 14332-78, очищенный переосаждением из раствора, что позволило убрать низкомолекулярные примеси, остатки инициатора, защитных коллоидов. В качестве наполнителя использовали каолин, а также порошковую и нанодисперсную медь. Размер гранул промышленного дисперсного порошка меди в объекте исследований ~14,5 мкм. Размер нанодисперсных частиц меди, полученных методом электрического распыления металла, в объеме композита составляет (45±5)нм.

Образцы для исследования готовились методом горячего прессования в Т-р режиме при температуре 398К и давлении 10 МПа в виде дисков диаметром 2,4∙10-2 м и толщиной (1,3-3,0)∙10-4 м. Облучение образцов проводилось с помощью источника 90Sr + 90Y, типа BF 90SS-5M с максимальной энергией Wmax=2,27 МэВ, интенсивностью исходящего потока I=4678 им/с, c временем полураспада Т1/2=28,7 года. В эксперименте максимальная энергия пучка перед образцом составляла 2,047 МэВ. Использование данного источника позволяет получить только β¯ составляющую радиоактивности. Энергия поглощения β¯частиц композитом рассчитывалась по величине максимального пробега в алюминии согласно Фламмерсфельду [1].

Результаты исследований показали, что ПВХ, содержащий в качестве наполнителя каолин, характеризуется слабой зависимостью толщины слоя поглощения β¯ частиц от степени наполнения системы. Зависимость величины максимального пробега электронов β¯излучения от концентрации каолина в ПВХ носит нелинейный характер, имея максимум при φ=32 об.%.

Введение в ПВХ дисперсных частиц меди интенсифицирует поглощение β¯лучей в диапазоне 10.0≤φ≤40.0 об.% Cu. Однако наибольшее увеличение поглощающей способности композита наблюдается в случае наполнения ПВХ наночастицами меди. Так, нанонаполненый ПВХ с концентрацией меди 0.2 об.% обладает такой же поглощающей способностью, что и ПВХ наполненный 0.9 об. % порошковой меди. Нанокомпозиты ПВХ+Cu при 0.2 об.% диссипируют енергию β¯ излучения, уменьшая толщину слоя полного поглощения в 2 раза.

Анализ полученных результатов позволяет с помощью математического моделирования энергетических процессов, происходящих в полимерном композите при β¯облучении, делать предложения по практическому применению исследованных материалов на основе ПВХ. Кроме того, разработано программное обеспечение для ПЭВМ, позволяющее проводить численные расчеты диссипации энергии β¯частиц в ПВХ-системах по созданной физико-математической модели, и на основании этого оценивать стойкость полимерных материалов к радиационному облучению.

Литература

1.	Малиновский Е.В., Рогаля А.М., Куницкий Ю.А. Влияние ионизирующего излучения на электрические и термоэлектрические свойства поливинилхлорида // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. 2007, № 12. с. 94-97.