Применение текстильных отходов в производстве синтетических

каучуков

Шепетун Ирина Анатольевна, Щербинина Ульяна Георгиевна

Студенты

Воронежская государственная технологическая академия,

факультет экологии и химической технологии, Воронеж, Россия

E-mail: eco-inna@mail.ru

Рост производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции неизбежно сопровождается ростом и накоплением разноплановых отходов и побочных продуктов, многие из которых и до настоящего времени не находят своего применения. Волокна, как наполнители, широко используются в производстве резинотехнических изделий. Основной способ ввода волокнистых компонентов в состав резинотехнических изделий основан на введении их на вальцах в процессе приготовления резиновых смесей. Однако данным приемом не удается достичь равномерного распределения волокна во всем объеме приготовленной резиновой смеси [1].

Наиболее эффективный способ получения композитов с равномерным распределением наполнителя в объеме полимерной матрицы, базируется на введении его в технологический процесс на одной из стадий производства синтетических полимеров. Однако данный способ позволяет ввести в состав образующегося коагулюма небольшое количество волокнистого наполнителя (до 1,0 % мас. на каучук). С целью ввода больших количеств наполнителя на стадии производства полимеров необходимо модифицировать существующие или разрабатывать новые, обладающие комплексом полезных свойств. Одним из таких приемов является переработка текстильных волокнистых отходов в порошкообразные наполнители.

Для получения порошкообразного наполнителя использовали хлопковое волокно, которое обрабатывали серной кислотой. Изготовленный таким образом порошкообразный наполнитель может содержать остатки серной кислоты. Однако этот недостаток превращается в преимущество в случае использования данного наполнителя в производстве эмульсионных каучуков, где осуществляется подкисление системы на завершающей стадии выделения каучука из латекса. Для исследования наилучшего способа ввода кислый порошкообразный наполнитель вводили в латекс бутадиен-стирольного каучука следующим образом: в сухом виде непосредственно в латекс, в латекс после добавления в него коагулирующего агента, совместно с коагулирующим агентом. Дозировка порошкообразного наполнителя составила 3, 5, 7, 10 % мас. на каучук. Анализ полученных данных показал, что ввод кислого порошкообразного наполнителя целесообразно проводить с коагулирующим агентом. Установлено что, чем больше дозировки наполнителя, тем больше его потери с серумом и промывными водами.

Таким образом, можно сделать вывод, что отходы, образующиеся в текстильной промышленности можно использовать не только как волокнистые наполнители, но и для получения порошкообразных наполнителей, с последующим их применением в промышленности синтетических каучуков.

Литература

1. Никулин С.С., Пугачева И.Н., Черных О.Н. Композиционные материалы на основе бутадиен-стирольных каучуков. М.: «Академия Естествознания», 2008.

Слова благодарности

Авторы выражают благодарность к.т.н. Пугачевой И.Н. и д.т.н. Никулину С.С. за помощь, оказанную при создании и написании работы.