# Новые сверхразветвленные полимеры –«старые» проблемы

Карпов С.В., Малков Г.В.

Аспирант

Учреждение Российской Академии Наук Институт проблем химической физики

E-mail: svkarpov@icp.ac.ru

Сверхразветвленные полимеры (СРП) обладают рядом уникальных свойств, по сравнению со своими линейными аналогами, а именно: высокая растворимость и термодинамическая совместимость, низкая вязкость, высокая сорбционная способность [1]. Наличие таких уникальных свойств, стимулирует развитие новых подходов к синтезу СРП, направленных на получение полимеров, содержащих в своем составе новые комбинации функциональных групп.

Ранее нами был предложен подход к синтезу уретан-триазольных полимеров, предполагающий синтез СРП по «one pot» методике [2] когда на первой стадии синтезируется диазиазидоуретанизоцианат (прекурсор) путем взаимодействия диазидопропанола (ДАПОЛ) с диизоцианатом, а на второй стадии при взаимодействии прекурсора с 2-пропин-1-олом образуется мономер типа АВ2, который без выделения и дополнительной очистки при нагревании полимеризуется по реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с образованием СРП. Таким образом, можно избежать стадии выделения и очистки мономера, содержащего реакционноспособные группы в своем составе.

Однако проведенный теоретический расчет зависимости состава продуктов взаимодействия диизоцианата с ДАПОЛ от исходного соотношения концентраций функциональных групп показал необходимость проведения синтеза прекурсора при больших избытках диизоцианата. В итоге перед нами снова остро встала «старая» проблема очистки и выделения, но теперь не мономера, который при длительной очистке может заполимеризоваться, а прекурсора от не прореагировавшего диизоцианата.

Для решения этой задачи были разработаны 2 методики очистки прекурсора: отмывка гептаном или циклогексаном (при использовании гексаметилендиизоцианата или изофорондиизоцианата соответственно) – первая методика; и молекулярная перегонка в высоком вакууме – вторая методика. Кроме того, была отработана методика очистки мономера флеш-хроматографией. Показаны преимущества и недостатки всех опробованных методов.

Полученные СРП охарактеризованы методами ИКС, 1Н–ЯМР.

Авторы выражают свою признательность к.х.н. Бадамшиной Э.Р., д.х.н. Эстрину Я.И., Комратовой В.В. и Лодыгиной В.П.

Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных в рамках гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 09-03-00759-а.)

Voit B. Hyperbranched polymers – all problems solved after 15 years of research? // Journal of Polymer Scince: Polymer Chemistry, 2005, Vol. 43, 2679–2699.

Малков Г.В., Карпов С.В., Лодыгина В.П., Эстрин Я.И., Бадамшина Э.Р. Исследование процессов формирования сверхразветвленных уретан-триазольных полимеров // Структура и динамика молекулярных систем Сб. статей, Вып  XVII, Ч . 1. – Уфа : ИФМК УНЦРАН , 2010. – 420 с. 114-117 с. ISBN 978-5-9902117-6-6  УДК 541.183:539.19