Эксплуатационные свойства полиамид-полистирольных композитов

Моравский В.С., Бревко О.Р.

ассистент, к.т.н., студент

- Национальный университет “Львовская политехника”, Институт химий и химических технологий, г. Львов, Украина

- vmoravsky@gmail.com

Современное развитие науки и технологий требует создания новых материалов с комплексом специальных свойств. Среди таких материалов повышенное внимание привлекают полимеры, поскольку на их основе сравнительно технологически просто с минимальными затратами можно создавать необходимые материалы с прогнозируемыми свойствами. Вместе с тем, широкое использование полимеров в промышленности приводит к накоплению большого количества отходов. Поэтому представляется целесообразным создание композиционных материалов с комплексом специфических технологических и эксплуатационных свойств на основе промышленных полимеров с использованием предварительно модифицированных отходов.

В связи с этим, в данной работе разработана технология создания композиционных материалов на основе модифицированных полиамидов, а также установлены оптимальные технологические параметры их переработки в изделия методом литья под давлением. Модификацию полиамидов проводили совмещением в вязкотекучем состояние с отходами пенополистирола которые вследствие технологических особенностей получения содержат сорбированный поливинилпирролидон (ПВП) и минимальный, примерно 2-3% остаток газовой фазы [1].

Установлено влияние содержания модифицированного поливинилпирролидоном пенополистирола на надмолекулярную структуру их смесей с поликапроамидом, на их физико-механические и теплофизические свойства. Введение модифицированного пенополистирола приводит к увеличению степени кристалличности на 3-5% по сравнению с исходным поликапрамидом. Выявлен экстремальный характер зависимости прочности на разрыв, а также поверхностной твердости от содержания модифицированного пенополистирола в смеси. Самые высокие показатели наблюдаются при содержания модифицированного пенополистирола от 5 до 10% мас. что на 10-12% выше, в сравнении с исходным поликапроамидом. Выявленные закономерности можно объяснить особенностями формирования надмолекулярной структуры смесей, и тем что при содержании 5-10% модифицированного пенополистирола наблюдается наивысшая термодинамическая совместимость между компонентами. Наряду с этим, надмолекулярную структуру исследуемых смесей и их физико-механические показатели можно направленно регулировать и изменением технологических параметров процесса литья под давлением. Снижение температуры формы и повышение температуры расплава приводит к росту значения степени кристалличности.

Выявлено, что влага имеет меньшее влияние на относительное удлинение модифицированного поликапроамида по сравнению с исходным, особенно, при увеличении в смеси доли модифицированного пенополистирола, а значение предельной прочности при растяжений снижается. Такое влияние на относительное удлинение можно объяснить присутствием в модифицированном пенополистироле поливинилпирролидона который активно участвует в перераспределении межмолекулярных связей между компонентами смеси.

Исследуемые модифицированные материалы прошли успешные промышленные испытания для изготовления изделий конструкционного назначения с повышенными требованиями к физико-механическим показателям.

1. Suberlak O. Aspekty technologiczne procesu recyklingu odpadów z materiałów spienionych na przykładzie PS // Postęp w przetwórstwie materialów polimerowych. Częstochowa. 2006. P. 263-267.