Полиакрилатные гидрогели с различными функциональными группами

Бучнева И.В1., Борисова Н.А.2, Баранов О.В.2

1– Московская государственная академия тонкой химической технологии

им. М.В. Ломоносова, 2 – Институт элементоорганических соединений

им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

E- mail:kafedraafkx@mail.ru

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 09-03-00047

Гидрогели являются трехмерными гидрофильными полимерными сетками (сетчатыми материалами), способными связывать воду или гидрофильные жидкости [1], при этом для получения гидрогелей могут быть использованы как натуральные, так и синтетические полимеры. Сшивка в этих полимерах может быть осуществлена различными химическими и физическими методами [2].

Целью настоящей работы было исследование набухания полиэтиленоксидных (ПЭО) гидрогелей содержащих блоки акриламида и метакрилата натрия, а также оценка пригодности этих полимеров для использования в качестве носителей иммобилизированных низкомолекулярных веществ.

В работе проведен синтез ряда гидрофильных полимерных систем, имеющих в своем составе гребнеобразные блоки на основе 2-гидроксиэтилметакрилата и полиэтиленгликольакрилата, и линейные блоки с различной полярностью, такие как акриламид и метакрилат натрия. Такие полимерные системы могут быть использованы в различных областях, например, в медицине, при разработке сенсорных систем и в сельском хозяйстве, в качестве влагоудерживающих агентов почвы.

Для повышения степени набухания полиакрилатных гидрогелей в водных средах необходимо повысить количество гидрофильных фрагментов в их составе, при этом не увеличивая степень сшивки. Получаемые на основе ПЭО гидрогели обладают явно выраженной амфифильностью, при этом гидрофильный вклад в неё вносят цепи ПЭО, тогда как гидрофобные – узловые цепи полиметакрилатной природы, являющиеся результатом полимеризации ненасыщенных концевых групп. Кроме этого, ПЭО обладает высокой растворяющей способностью по отношению к веществам как гидрофильного, так и гидрофобного характера, что позволяет использовать содержащие их полимерные гели для транспорта и замедленного высвобождения иммобилизированных веществ различной природы.

Нами был проведен анализ величин набухания и оценена возможность использования таких систем в качестве носителей иммобилизованных низкомолекулярных веществ.

Литература

1. Peppas, N.A., Bures P., Leobandung W., Ichikawa H., 2000. Hydrogels in pharmaceutical formulations. Eur. J. Pharm. Biopharm. 50, р. 27–46.

2. Hennink W.E., van Nostrum C.F., 2002. Novel crosslinking methods to design hydrogels. Adv. Drug Deliv. Rev. 54, р. 13–36.

Слова благодарности

Авторы выражают благодарность научному руководителю с.н.с. ИНЭОС РАН, к.х.н. Истратову В.В. за оказанную помощь при выполнении работы.