Известно, что катализаторы Циглера-Натта являются эффективными каталитическими системами для получения высокостереорегулярных полимеров при полимеризации сопряженных диенов (содержание цис-звеньев для титановых систем – 93%, для кобальтовых – 95%, для неодимовых – 97%). Каталитический комплекс в катализаторах Циглера-Натта представляет собой смесь из галогенида переходного металла и алюминийорганического соединения [4].

В научном центре СИБУРа по химическим технологиям ООО «НИОСТ», в лаборатории синтеза каучуков проводятся исследования процесса синтеза полидиенов на основе различных соединений неодима. В данной работе исследована разработанная нами каталитическая система на основе версатата неодима в процессе полимеризации изопрена.

Реакцию полимеризации проводили в реакторе Buchi Glas Uster типа Polyclave с объемом чаши 2 литра. Данный реактор является реактором идеального смешения периодического действия адиабатического типа.

Цель данной работы – создание математической модели для процесса полимеризации изопрена на каталитической системе на основе версатата неодима.

Целевой реакцией процесса полимеризации является превращение изопрена в полиизопрен, которая может быть представлена в виде:

,

где k∑ - суммарная константа скорости процесса полимеризации.

Известно, что скорость полимеризации зависит от концентраций мономера и катализатора [3], следовательно, выражение для скорости будет иметь следующий вид:

,

где Wp – скорость полимеризации, k – константа скорости, СИЗ – концентрация изопрена, Сkat – концентрация активных центров катализатора.

В данный реактор в начале процесса загружают все необходимые реагенты, хорошо перемешивают и выдерживают определенное время, в течение которого они взаимодействуют. Таким образом, дифференциальные уравнения изменения концентрации компонентов будут включать лишь химическую составляющую [2]:

,

при t=0 Cи(0)=Си0, Спи(0)=0.

Следующим этапом работы является оценка кинетических параметров по методике, описанной в [1] и расчет скорости полимеризации с использованием математической модели.

Литература

Ермаков Ю.И., Захаров В.А. Определение числа активных центров и константы скорости роста при каталитической полимеризации α-олефинов // Успехи химии, Т.XLI. 1972. No. 3. С. 377-400.

Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов. М: Химия, 1969.

Салахов И.И. Совершенствование технологии получения цис-1,4-полибутадиена с использованием модифицированной каталитической системы на основе карбоксилата неодима: Дис. …канд.техн.наук. Казань, 2009

Neodymium Based Ziegler Catalysts-Fundamental Chemistry/ Volume Editor Nuyken O. - Springer, 2006. -  297 p.