Эрозия полиимида, модифицированного сверхразветвленными полиоргансилоксанами, в потоке кислородной плазмы

Чугунова А.А.1), Вернигоров К.Б.1), Алентьев А.Ю.1) Музафаров А.М.2), Новиков Л.С.3),Черник В.Н.3)

Студент
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2 Институт синтетических полимерных материалов РАН, Москва, Россия

3 НИИ ядерной физики МГУ, Москва, Россия

E–mail: chugunovaanya@gmail.com

В ускоренном потоке кислородной плазмы, имитирующем действие атомрного кислорода (АК) на низких околоземных орбитах, проведено облучение полиимидных материалов: полиимида марки Каптон (ПИ) и его модификации аморфным силиказолем СЗ (ПИ-СЗ) и сверхразветвленным полиэтоксисилоксном (ПИ-СПЭС). Измерены массовые и объемные коэффициенты эрозии полимеров, проведен сравнительный анализ их устойчивости. Установлено, что с увеличением содержания модификаторов происходит увеличение устойчивости полимерных композиций к воздействию атомарного кислорода

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследованы изменения морфологии поверхности полимеров после облучения. Показано, что при облучении полимер-неорганических композиций происходит образование частиц диоксида кремния, равномерно распределенных в объеме полимерной матрицы, что обуславливает повышенную устойчивость материалов к воздействию АК.