Изучение свойств водных растворов азотсодержащего эпоксидного полимера.

Калинин Антон Андреевич

Аспирант

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г.Москва, Россия

E–mail: Kalininxtp09@rambler.ru

Создание комплекса водоразбавляемых материалов для окраски изделий диктуется необходимостью уменьшения пожароопасности окрасочных цехов, снижения вредности производства, токсичности применяемых материалов, загрязнения окружающей среды.

Водоразбавляемые материалы получают на основе водорастворимых пленкообразователей — полиэлектролитов, способных в водном растворе диссоциировать с образованием полиионов [1].

Целью данной работы явилось изучение свойств водных растворов азотсодержащего эпоксидного полиэлектролита, способного после нейтрализации азота кислотой к электролитической диссоциации в воде с образование поликатионов.

Свойства полиэлектролитов определяются сочетанием свойств высокомолекулярного вещества и электролита. В случае полиэлектролита состояние полимерной цепи определяется наличием сил электростатического отталкивания между одноименно заряженными группами [2]. Для ионизированных макромолекул азотсодержащего олигомера при низких ионных силах раствора зависимость приведенной вязкости от концентрации аномальна (рисунок 1): их приведенная вязкость первоначально убывающая, с уменьшением концентрации полиэлектролита затем нелинейно возрастает, т.е. в этих условиях наблюдается явление полиэлектролитного набухания.

Рис. 1. Зависимость приведенной вязкость от концентрации полимера при различных степенях нейтрализации.

Следует отметить, что удельная вязкость раствора полиэлектролита при разбавлении уменьшается, возрастает именно приведенная вязкость, которая, как и характеристическая вязкость, пропорциональна эффективному объему, занимаемому полиионом в растворе.

Литература:

1. Брок Т., Гротеклаус П., Мишке П. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям. М., 2004.

2. Цветков В.Н., Эскин В.Е., Френкель С.Я. Структура макромолекул в растворе. М., 1964.