Влияние условий формирования хитозановых пленок на их ферментативную устойчивость

Вильданова Р.Ф., Чернова В.В.

Магистрант, аспирант

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: my_life82@mail.ru

Одним из преимуществ использования хитозана в медицине (в виде пленок, нитей, покрытий, гелей) является его способность к ферментативному разложению под действием ферментов живого организма [3]. Но при формировании полимерного материала необходимо учитывать, что реакции с участием полимеров во многих случаях могут контролироваться надмолекулярной структурой полимера и плотностью упаковки макромолекулярных цепей [2]. В связи с этим, рассмотрение факта влияния условий получения хитозановых материалов на его ферментативную деструкцию представляется важной задачей, как с научной, так и с практической точки зрения.

Объектами исследования служили крабовый хитозан (ХТЗ) (степень дезацетилирования ~75%, Мη=1.2×105) и ферментный препарат коллагеназа пищевая (ЗАО Биопрогресс, Щелково). Пленки хитозана получали методом полива раствора полимера на поверхность стекла. В качестве растворителя использовали уксусную кислоту с концентрацией 1-70 г/дл. Вискозиметрические исследования проводили согласно стандартной методике на вискозиметре Уббелоде при 25⁰С. Степень ферментативного разложения пленок оценивали по разнице значений исходной характеристической вязкости растворов ХТЗ в ацетатном буфере с рН=4,5, полученных из пленочных образцов, и характеристической вязкости []разл растворов из пленочных образцов, подвергнутых ферментативному разложению в течение 1 часа. Концентрация ферментного препарата в растворе, контактирующем с хитозановой пленкой 5 мас.%, по отношению к массе хитозана.

Экспериментальные данные позволяют судить о том, что варьирование концентрации уксусной кислоты, используемой для приготовления пленок, изменяет не только термодинамическое качество растворителя по отношению к ХТЗ и надмолекулярную структуру раствора [1], но и надмолекулярную структуру сформированных из раствора пленок. Как следствие, полученные в результате растворения пленок растворы ХТЗ в ацетатном буфере, характеризуются различной степенью ферментативной устойчивости (табл. ).

Таблица. Степень ферментативного разложения различных пленочных образцов хитозана.

| Концентрация уксусной кислоты (г/дл), используемой при приготовлении пленок | Степень ферментативного разложения пленок,  |
| --- | --- |
| 1 | 1.08 |
| 5 | 1.38 |
| 10 | 1.36 |
| 20 | 1.09 |
| 50 | 1.58 |
| 70 | 1.59 |

Литература

- Вихорева Г.А., Роговина С.З., Пчелко О.М., Гальбрайх Л.С. Фазовое состояние и реологические свойства системы хитозан–уксусная кислота–вода // ВМС, Серия Б. 2001. Т.43. №6. С.1079–1084.

- Кулиш Е.И., Володина В.П., Фаткуллина Р.Р., Колесов С.В., Заиков Г.Е. Макромолекулярные эффекты при ферментативной деструкции хитозана в растворе // ВМС, Серия Б. 2008. Т.50. №7. С.1277–1280.

- Скрябин К.Г., Вихорева Г.А., Варламов В.П. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. М.: Наука, 2002.