ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИВАЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

Назарова С.В., Даутова А.Ш.

аспирант, студент

Учреждение Российской академии наук Институт органической химии Уфимского научного центра РАН

г. Уфа, пр. Октября, 71

Изучена радикальная полимеризация метилметакрилата (ММА), инициированная пероксидом бензоила (ПБ), в присутствии гетерометаллических пивалатных комплексов FeIII и NiII (I) (рис. 1, а) и FeIII и CoII (II) (рис. 1, б).

Рис. 1. а) R = C(CH3)3, М = Ni; б) R = C(CH3)3, М = Co.

Показано, что введение гетерометаллических пивалатных комплексов в полимеризацию ММА, инициированную ПБ, при 60°С приводит к уменьшению времени достижения предельной конверсии. При этом полимеризация ММА в присутствии комплекса I протекает с большей скоростью, чем в присутствии II. С увеличением концентрации пивалатных комплексов общая скорость процесса возрастает (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость степени конверсии ММА от времени полимеризации при 60°С в присутствии ПБ (1) и систем ПБ – I (3, 5), ПБ – II (2, 4). [ПБ] = 1.0 ммоль/л, [I] = 1.0 (3), 10.0 (5) ммоль/л, [II] = 1.0 (2), 10.0 (4) ммоль/л.

Автор выражает огромную благодарность своему научному руководителю д.х.н. Р.М. Исламовой за помощь при выполнении работы и написании тезиса доклада.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-03-00027-а.