ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАФИОНА И ЕГО АНАЛОГОВ

Петров Д.В., Боева Ж.А., Сергеев В.Г.

МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва

Для получения растворимого, способного к пленкообразованию полианилина (ПАНИ) исследована матричная полимеризация анилина (АНИ) в присутствии полианиона (ПА) Нафион (Эквивалентный вес =1000 и 1100) в растворителях ДМСО и изопропиловом спирте. При этом была измерена протонная проводимость полученных мембран. Результаты показывают, что протонная проводимость изменяется скачкообразно при увеличении соотношения концентрации анилина к концентрации Нафиона. Наибольшее значение протонной проводимости наблюдается для пленок с соотношением [АНИ]/[ПА] = 0,02.

Изучены реологические свойства пленок, полученных полимеризацией АНИ в присутствии Нафиона, а также зависимость коэффициента набухания от температуры. Исследования показали, что модуль сдвиговой деформации падает при введении ПАНИ в состав мембран.