Электропроводящий композиционный материал на основе полипиррола

Ильичева Наталья Сергеевна
Аспирант
Обнинский институт атомной энергетики филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Обнинск, Россия
E-mail: nakat@hotbox.ru

Полипиррол (ППир) – типичный представитель класса электропроводящих полимеров [1]. ППир характеризуются чрезвычайно низкими механическими свойствами и хрупкостью, что существенно ограничивает возможности его практического применения. Устранить этот недостаток позволит создание композиционного материала на основе ППир и эластичной матрицы-подложки из полиэтилена (ПЭ), который обеспечит необходимую прочность всего материала. Для увеличения межфазного взаимодействия подложки с ППир в данной работе применялся метод модифицирования ПЭ акриловой кислотой. Таким образом, решались две задачи, одна из которых заключалась в получении эластичного композиционного материала на основе хрупкого ППир, а вторая – в увеличении межфазного взаимодействия между компонентами композиционного материала.

Целью данной работы являлась разработка метода получения полимерного электропроводящего, механически прочного и эластичного композиционного материала на основе ППир и ПЭ и изучение свойств полученного материала.

Синтез композиционного материала ПЭ-ПАК-ППир состоял из двух стадий, на первой из которых проводилась пострадиационная прививочная полимеризация акриловой кислоты на ПЭ пленке [2], а на второй – окислительная полимеризация пиррола на поверхности и в объеме пленки ПЭ, модифицированного ПАК.

Изучение кинетики полимеризации пиррола на подложке из ПЭ, модифицированного ПАК, показало что предельные значения содержания ППир и электронной проводимости достигаются за 2 ч. Обнаружено, что ППир образуется преимущественно на поверхности пленки, однако содержание его в объеме постоянно и примерно в 2,5 раза меньше, чем на поверхности. Таким образом, полимеризация пиррола протекает как на поверхности матрицы, так и в ее объеме. Электронная проводимость композиционного материала увеличивается с ростом содержания ППир в нем и достигает 1,7 См/см при содержании ППир 6,8 %. Повторная полимеризация пиррола приводит к увеличению электронной проводимости более чем в три раза. Изменение проводимости не влияет на модуль Юнга, прочность и удлинение при разрыве, которые характеризуют механические свойства ПЭ подложки и составляют (591±38) МПа, (43±2) МПа и (11±1) % соответственно. Показано, что ППир, образовавшийся в объеме цепей ПАК, не влияет на величину протонной проводимости композита, и ее значение определяется способностью к ионному обмену подложки из ПЭ, модифицированного ПАК.

Таким образом, предложен метод получения композиционного материала на основе ПЭ подложки, модифицированной привитой ПАК, и ППир, сочетающего электронную и ионную проводимости и механическую прочность.

Автор выражает признательность к.х.н. Китаевой Н.К. и д.х.н. Дуфлоту В.Р.

Литература

- Верницкая Т.В., Ефимов О.Н. // Успехи химии. 1997, 66 (5).

- Китаева Н.К. Синтез и регулирование свойств мембран из полиэтилена с привитой полиакриловой кислотой. Дис. на соискание ученой степени кандидата химических наук. М.: 2001.