СИНТЕЗ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НОВЫХ ТРИЦИКЛОНОНЕНОВ И ТРИЦИКЛОНОНАДИЕНОВ

1Булгаков Б.А., 1Бермешев М.В., 1Старанникова Л.Э., 2Казьмин А.Г. 1Финкельштейн Е.Ш.

Аспирант.

аИнститут нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

119991, Москва, Ленинский просп., 29.

2ФГУП ГНЦ Научно-Исследовательский Физико-Химический институт им. Л.Я.Карпова, 105064, Москва, пер. Обуха, 3-1/12, стр. 6

E-mail: bulgakov@ips.ac.ru

В наших предыдущих работах мы показали, что Me3Si-замещенные трициклононены активны в мететезисной и аддитивной полимеризациях. Полученные полимеры обладали перспективными газотранспортными характеристиками и оказались на уровне  известных высокопроницаемых полимеров [1]. Удобным способом получения трициклононенов является [2+2+2]-циклоприсоединение замещенного олефина к квадрциклану [2]. В этой работе мы расширили круг “диенофилов”, вводимых в реакцию с квадрицикланом, изучив реакционность германий- и оловосодержащих этиленов и различных ацетиленов:

Согласно схеме были получены продукты циклоприсоедиения трихлорсилилацетиленов, винил- и этинилхлоргерманов к квадрициклану, а также проведено метилирование этих продуктов реактивом Гриньяра. Полученные триметилсилил- и триметилгермил-трициклононены и трициклононадиены были вовлечены в аддитивную и метатезисную полимеризации:

Синтезированные полимеры обладали перспективными газотранспортными свойствами. Например, проницаемость по углекислому газу аддитивного поли(3-(триметилгермил)трициклононена) составила более 3800 Баррер. Коэффициент селективности в паре бутан/метан оказался равным 17,5.

1. Gringolts M., Bermeshev M., Yampolskii Yu., Starannikova L., Shantarovich V. and Finkelshtein E.// Macromolecules, 2010, 43 (17), pp 7165–7172

2. Petrov V.A. // Curr. Org. Synth., 2006, v.3 , pp.175-213

Работа осуществлялась при финансовой поддержке РФФИ (проект 09-03-00342-a) и Министерства образования и науки Российской Федерации (ГК № 16.740.11.0338).