Фотополимеризация в присутствии фуллерена С60 и ферроцена 1

Ардаширова Д.З.*, Юмагулова Р.Х.**

Магистрант 1-ого года обучения

*Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

**Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия

E-mail: jmagulova@anrb.ru

Фуллеренсодержащие полимеры зарекомендовали себя как уникальные объекты для фундаментальных научных изысканий и практического применения. Вхождение фуллеренов в качестве фото- и электроактивных блоков в полимерную структуру должно привести к новым свойствам. Несомненный интерес представляют композиты проводящих полимеров с фуллеренами. Открыт фотоиндуцированный перенос заряда в композитах С60 с рядом донорных полимеров [1]. Образование комплекса (полимер+)-С60-• в фотовозбужденном состоянии ведет к генерированию носителей заряда и к сильному увеличению фотопроводимости полимера [2]. Разделение заряда при поглощении фотона происходит на каждой донорно-акцепторной (Д-А) паре, при этом общее разделение заряда в фотоэлементе будет достигаться при формировании непрерывных взаимопроникающих сеток из молекул каждого вида (рис.).

Рис. Иллюстрации распределения заряда, происходящее в донорно-акцепторных смесях.

Поэтому синтез фуллеренсодержащих полимеров (донорных) в системах «металлоценовой» радикальной полимеризации хорошо отвечает современным тенденциям развития исследований в этой области. Использование металлоценов в фуллеренсодержащих системах позволяет обеспечить ускоренный распад пероксидного инициатора, что приводит к повышению скорости инициирования. В то же время металлоцены не только являются компонентой эффективных окислительно-восстановительных систем, но они способны к образованию с С60 донорно-акцепторных (Д-А) комплексов с различной степенью переноса заряда. Комплекс С60*2(Cp2Fe), сведения о строении и составе которого имеются в литературе, является молекулярным комплексом. Экспериментальные данные, полученные при изучении полимеризации стирола в присутствии фуллерена С60 и ферроцена, и результаты исследования реакции с готовым комплексом С60*2(Cp2Fe) свидетельствуют о возможности формирования комплекса непосредственно в реакционной смеси, содержащей С60 и ферроцен. В условиях фотохимической реакции возможен фотоиндуцированный перенос заряда от донора к акцептору. Поэтому изучение процесса фотополимеризации в присутствии Д-А комплексов фуллерена С60 с металлоценами является необходимым условием при разработке наиболее эффективных способов синтеза фотопроводящих фуллеренсодержащих полимеров.

Литература

- M. Bendikov, F. Wudl, D.F. Perepichka. // Chem. Rev. 2004. V. 104. P. 4891.

- B.W. Boudouris, F. Molins, D.A. Blank, C. D. Frisbie, M.A. Hillmyer. // Macromolecules. 2009. V. 42. № 12. Р. 4118.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 02.740.11.0648).