В работе изучались технологические свойства каучуков, наполненных вискозными волокнами различных размеров на стадии выделения полимера из латекса [n1].

Установлено, что в присутствии вискозы необработанной (ВН), независимо от концентрации, показатель пластичности не менялся и составлял 0,36-0,40 ед. В образцах с микрокристаллической целлюлозой (МКЦ) пластичность уменьшалась от 0,28 до 0,13 ед. с увеличением содержания концентрации волокон от 3 до 10% масс.

Как правило, с ростом содержания любых волокон, текучесть образцов уменьшается. ПТР в образцах с МКЦ первоначально увеличивался до концентрации волокон 5% масс, а затем при дальнейшем увеличении содержания МКЦ ПТР уменьшался.

Когезионная прочность образцов в присутствии волокон МКЦ от 3 до 5% масс существенно не изменялась (см. таблица). При содержании волокон до 10% масс. наблюдалось увеличение когезионной прочности и уменьшение относительного удлинения на разрыв. В образцах с волокнами ВН с увеличением концентрации происходило увеличение когезионной прочности и уменьшение относительного удлинения на разрыв.

В присутствии волокон ВН анизотропия когезионной прочности выявлена при концентрации 5-10% масс, а для МКЦ – в широком интервале от 3 до 10% масс. Анизотропия относительного удлинения на разрыв выявлена только для МКЦ.

Таким образом установлено, что размер, фактор формы и содержание вискозных волокон влияет на технологические показатели каучука (пластичность, текучесть) и когезионные упруго-прочностные показатели.

Таблица. Влияние размеров, содержания и ориентации вискозных волокон на

упруго-прочностные показатели каучука СКС-30-АРК-15

| № образца | Удельная прочность при разрыве fp, кгс/см2 | Относительное удлинение при разрыве Ер, % |
| --- | --- | --- |
| СКС-30 АРК без добавок | 2,2/2,3 | 352,5/322,5 |
| ВН-1 | 2,3/2,2 | 443,3/421,3 |
| ВН-5 | 2,9/2,6 | 213/203 |
| ВН-10 | 3,4/2,1 | 126,7/137,5 |
| МКЦ-3 | 2,2/1,8 | 435/588,3 |
| МКЦ-5 | 2,2/2,0 | 352,5/370 |
| МКЦ-10 | 2,4/2,6 | 410/307,5 |
| Пнейт-3 | 2,1/2,0 | 375/370 |
| Пенейт-5 | 2,0/2,0 | 640/658 |
| Пнейт-5-горелый | 1,8/1,8 | 1095/1210 |
| Пнейт-10 | 2,0/1,8 | 322,5/310 |

Литература

[1] Осошник И.А., Шутилин Ю.Ф., Карманова О.В (2007) Учебное пособие по производству резиновых технических изделий/ Под общ. ред. Ю.Ф. Шутилина. Воронеж: Изд-во ВГТА

___________________________________

Автор выражает признательность доценту, к.т.н. Седых В.А. за помощь в подготовке тезисов.