Снижение порообразования  в процессах переработки резиновых смесей

Муромцев Денис Николаевич

Студент

Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж, Россия

E–mail: d_muromcev@mail.ru

В технологии переработки эластомеров для предупреждения образования пор во время их обработки на технологическом оборудовании и вулканизации применяются компоненты, связывающие влагу. Особый интерес к таким компонентам возникает в производстве неформовых изделий, а также при переработке резиновых смесей с повышенными летучими, некондиционного полимерного сырья.

В производстве для исключения образования пузырей, пористости наряду с дегидрантами отечественного производства (паста кальцийнафт, антипор и др.), широко используются импортные материалы - колаксол, deosec R, rhenofit TSH и др., что свидетельствует о необходимости дальнейших теоретических и практических изысканий в этой области. Так, например, некоторые применяемые дегидранты отечественного производства способны удерживать влагу при температурах не выше 60-70°С, что делает их недостаточно эффективными при вулканизации, где минимальная необходимая температура составляет 130-140°С. Колаксол, deosec R, rhenofit TSH имеют высокую стоимость, поэтому их использование существенно повышает себестоимость выпускаемой продукции.

Изучены технологические и рецептурные факторы, влияющие на порообразование в производстве резиновых изделий и кинетика сушки негашеной извести как основного компонента дегидрантов, содержание летучих в которой составляет 1,3-2,8 %. Показано, что при температуре 105°С скорость удаления летучих в течение первых 60 мин составляет 0,3 %/мин, снижаясь в дальнейшем до 0,006-0,01 %/мин в течение 240 мин, достигая постоянного значения.

С учетом полученных данных разработаны дегидратирующие композиции с использованием в углеводородной оставляющей нефтяных масел: минерального масла; ароматического; индустриального; сопутствующих продуктов переработки растительных масел; эфирных пластификаторов. В лабораторных и производственных условиях отработана технология их производства.

Проведены испытания дегидратирующих композиций в стандартных резиновых смесях, а также в резиновых смесях для формовых и неформовых изделий, резиновых смесях на основе некондиционных каучуков.  Показано, что введение 8,0 мас.ч. дегидратирующих композиций при переработке резиновых смесей на основе некондиционных каучуков   приводит к снижению летучих в 2,3-2,6 раза.

Установлена эффективность дегидратирующей композиции  с использованием минерального масла при переработке резиновых смесей на основе этиленпропиленовых каучуков для неформовых резиновых изделий. Изучены вулканизационные характеристики резиновых смесей и физико-механические показатели вулканизатов.

В производстве серийных формовых резиновых изделий при переработке резиновой смеси на основе БНКС-28АМ, наполненной техническим углеродом К354 с потерей массы при сушке 4,3 % (при норме 1,5 %) для  предотвращения поистости предложена дегидратирующая композиция с  использованием индустриального масла.

Разработана методика для обработки и анализа поверхности срезов образцов на наличие пор и установления их качественных и количественных характеристик. Установлено влияние  составов дегидрантов и  целевых добавок на  наличие пор.