Изучение свойств резин с применением нового активатора вулканизации

Лынова Анна Сергеевна, Ольховская Олеся Александровна

Студенты

Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж, Россия

E–mail: anna.lynova@mail.ru

В настоящее время в резиновой промышленности расширение ассортимента и объема выпуска резинотехнических изделий обуславливает необходимость совершенствования состава рецептур резиновых смесей. Во всех рецептах резиновых смесей серной вулканизации используются дорогостоящие и дефицитные цинковые белила. В тоже время, в процессе производства экологически безвредных изделий актуальной задачей является снижение доли оксида цинка в рецептурах РТИ. Проблема снижения содержания оксида цинка в резиновых смесях  решается различными путями, в том числе изготовлением смесевых продуктов.

Изучена возможность применения в качестве активаторов вулканизации смесевых продуктов, содержащих в своем составе окись цинка, жирные кислоты, соли жирных кислот. Это также связано с тем, что в настоящее время ассортимент основных ингредиентов резиновых смесей стабилизировался и использование в резиновых смесях химических добавок полифункционального действия является перспективным.

Новый активатор вулканизации был получен на основе отработанных фильтровальных порошков масложирового производства. Исходное сырье было подвергнуто модификации  с целью усиления активирующего влияния продукта в ходе вулканизации каучуков. Продукт содержал смесь цинковых солей жирных кислот и окиси цинка. Удобная выпускная форма (непылящий порошок)   полученного нового ингредиента резиновых смесей была обеспечена применением тонкодисперсного  шунгитового порошка, который выполняет  также функцию структурного пластификатора и может активировать процесс вулканизации.

Новый активатор вулканизации был испытан в рецептурах формовых РТИ. В резиновых смесях заменяли (полностью или частично) цинковые белила и стеариновую кислоту на опытный продукт.

Установлено, что в опытные резиновые смеси имеют меньшую вязкость, что предполагает лучшие технологические свойства. Некоторое увеличение индукционного периода опытных смесей положительно сказывается на стойкости к подвулканизации,  при этом меньшее время достижения оптимума и более высокая скорость вулканизации указывают на лучшие вулканизационные свойства резиновых смесей в присутствии опытного активатора вулканизации. Исследуемый продукт обеспечивает получение резин с достаточно высоким уровнем физико-механических свойств. Отмечено значительное улучшение технологических свойств резиновых смесей, а также усталостных свойств резин в присутствии нового активатора.

По нашему мнению это связано с синергическим влиянием комбинаций производных жирных кислот, окиси цинка и стеариновой кислоты и, как следствие, формирование равномерной вулканизационной сетки.

Таким образом,  разработка методов целенаправленного синтеза для создания широкого спектра компонентов резиновых смесей с использованием сопутствующих продуктов масложирового производства позволяет, с одной стороны, возвращать в технологический цикл ценное сырье, а с другой - получать экологически безопасные ингредиенты, замещающие аналогичные на основе нефтехимического сырья, импортного производства, а также улучшить технологические свойства резиновых смесей при сохранении и повышении необходимого уровня физико-механических показателей.