Комплексное исследование вязкоупругих и теплофизических свойств полимерных

материалов на основе гибкоцепных полимеров

Свинцицкий А.А., Ткачук И.А., Мельничук Б.П.

Студенты - магистранты

Ровенский государственный гуманитарный университет,

физико - технологический факультет, Ровно, Украина

E-mail: toxa_ne@inbox.ru

Специфика поведения линейных гибкоцепных полимеров и гетерогенных систем на их основе в динамическом механическом, а также температурном поле требует дальнейших научных исследований в связи с широким практическим применением этих материалов.

Соответственно авторами спланирована, разработана, создана и апробирована экспериментальная установка по исследованию динамических свойств композитных материалов в области звуковых частот в диапазоне 270 К ≤Т≤Тg +10 К.

Экспериментальные исследования проводили на пластифицированных ПС марки Styron 678E, УПС 825А и ПСВ, ПВХ марки С–6359–М. В качестве пластификатора выбран ДБФ, наполнителя – каолин.

Образцы для экспериментальных исследований изготовляли в виде параллелепипеда толщиной d (0,5 ... 1,0) ·10-4 м, шириной b (4 ... 6)·10-3 м, длиной l (10 ... 50) ·10-3 м методом прессования в Т-р режиме при Т=Тс +20 K и р=107 Па с последующим охлаждением до Т=293 К со скоростью 3 град/мин.

Точность измерения вязкоупругих свойств систем резонансным методом составляет ± 2,0%.

На основании решения волнового уравнения получены соотношения для расчета динамических модулей и диссипации энергии в композитах. Полученные результаты хорошо согласуются с данными температурной зависимости величины tgδ.

Оказалось, что введение ингредиентов (пластификатора, высокодисперсного наполнителя) смещает  по температурной шкале зависимость tgδ=f(Т). Так, в случае систем ПВХ + 5% ДБФ наблюдается антипластифицирующий эффект и смещение величины максимума tgδ в область более высоких температур. Введение в ПВХ 5,0 масс.% каолина также повышает Тg системы. Характерно, что содержание  ДБФ (5,0 масс.%) и каолина (5,0 масс.%) в ПВХ увеличивает действительную часть модулей упругости материала.

Проведен анализ поведения композита при деформации сдвига. На основании закона сохранения и преобразования механической энергии в теплоту показано, что: λ=π2ρυlCVtgδ; где λ – коэффициент теплопроводности материала; ρ, Сv – его плотность и теплоемкость; l – длина свободного пробега фонона. Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с данными эксперимента.

Установлено, что в процессах теплопереноса и диссипации энергии в динамическом механическом поле реализуется локальная и сегментальная подвижность структурных элементов. Характерно, что её величину можно направленно регулировать с помощью ДБФ и/или высокодисперсного каолина.

Литература

- Малкин А.Я. Применения непрерывного релаксационного спектра при описании вязкоупругих свойств полимеров // Высокомолек. соед., 2006. А.- Т. 48.- №1.– С. 49-56.

- Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. Структурная самоорганизация аморфных полимеров. М.: Физматлит. 2005.

- Клепко В.В., Колупаев Б.Б., Колупаев Б.С., Лебедев Е.В. Фононная релаксация и внутреннее трение в гетерогенных системах на основе поливинилхлорида // Высокомолек. соед., 2010. А.- Т. 52.-  №2.- С. 249-253.