Получение диагностических тест-систем на основе полимерных микросфер

Волкова Е.В., Свириденко А.И.

Аспирант, студент

Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В.Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, Москва, Россия

E-mail: voleko@gmail.com, lutos2004@mail.ru

Полистирольные микросферы с карбоксильными группами на поверхности частиц получали затравочной полимеризацией стирола в присутствии карбоксилсодержащего кремнийорганического ПАВ (α,ω-бис[10-карбоксидецил]полидиметилсилоксан) на затравочных микросферах [1]. Полученные полимерные суспензии имели средний диаметр частиц 6 мкм, узкое распределение частиц по размерам, агрегативную устойчивость микросфер в растворе электролита не менее 0,2М и сохраняли свойства при многократной модификации поверхности и хранении. Количество карбоксильных групп на поверхности одной полимерной частицы, определенное методом потенциометрического титрования, составило 0,32*108.

Полученные полимерные микросферы были использованы для выделения плазминогена из плазмы крови. Определение количества плазминогена и анализ различных его изоформ в плазме крови представляет определенный интерес для диагностики раковых заболеваний предстательной железы на ранних стадиях [2]. В качестве лиганда был выбран лизин, который специфически взаимодействует с плазминогеном. Лизин ковалентно иммобилизовали в присутствии водорастворимого карбодиимида (КДИ). Концентрацию КДИ и лизина выбирали, опираясь на расчетное количество карбоксильных групп. Количество иммобилизованного лизина определяли калориметрическим методом по разности количества лизина в исходном растворе и в элюате после иммобилизации. В качестве специфического реагента использовали нингидрин. Полученные данные показали, что лизин ковалентно связывается со всеми карбоксильными группами.

Полученные тест-системы инкубировали с плазмой крови. Уровень неспецифического связывания оценивали, измеряя количество белка, который элюируется 0,3М фосфатным буфером и 8,6% раствором SDS [3]. Анализ полученных данных показал, что созданная тест-система характеризуется высоким уровнем неспецифического связывания белков плазмы крови (примерно 85% от общего количества белка, сорбируемого на поверхность полимерных микросфер). Качественный анализ белков, неспецифически сорбирующихся на поверхность полимерных микросфер, проведенный с помощью одномерного гель-электрофореза и MALDI-TOF масс-спектрометрии, показал, что основную массу неспецифически сорбируемого белка составляет альбумин. Кроме того, были обнаружены С3 компонент комплимента, иммуноглобулины, α-1-антитрипсин и фибриноген.

Совокупность полученных данных позволяет сделать вывод о том, что для получения чувствительной диагностической тест-системы необходимо модифицировать поверхность полимерных частиц гидрофильными лигандами, исключающими неспецифическую сорбцию.

Литература.

- Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Лобанов А.Н., Станишевский Я.М. Синтез полимерных суспензий для иммунохимических исследований // Молодые ученые и аспиранты МГТУ : тез. докл. научно-техн. конф., Мурманск, РФ, 18-20 апр.2001. – Мурманск, 2001. С. 323-324.

- Черногубова Е.А., Браславская И.В., Голиков А.Ю. Роль сериновых протеиназ в патогенезе рака простаты // Вестник Южного научного центра,2009. Т.5, №1. С.81-93.

- Waterboer T., Sehr P., Pawlita M. Suppression of non-specific binding in serological Luminex assays // J. of Immunological Methods, 2006. Vol.309. P.200-204.