Особенности  криополимеризации   N,N-диметилакриламида

в среде неглубоко замороженного формамида

Заборина  О.Е.

Аспирантка 2-го года обучения

Институт элементорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

sterfff@mail.ru

Полимеризационные и поликонденсационные процессы в умеренно замороженных системах соответствующих мономеров являются малоизученной областью химии высокомолекулярных соединений [1] и поэтому требуют дальнейшего разностороннего исследования. Относительно недавно были изучены закономерности криополимеризации акриламида в замороженной водной среде [2].

До настоящего времени не проводилось исследования особенностей полимеризационных процессов в умеренно замороженных водных или органических системах, не образующих эвтектик при замораживании. Изучение особенностей криополимеризации в такой системе (полимеризация N,N-диметилакриламида в неглубоко замороженном формамиде) и являлось целью данной работы.

На основе результатов исследования  зависимостей выхода  и  молекулярной массы  (ММ) конечного  продукта – поли(N,N-диметилакриламида)  (ПДМАА) были выбраны оптимальные концентрации инициирующей пары:  N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамина  (ТМЭДА) -    8 μмоль/л и персульфата аммония (ПСA) - 1,75 μмоль/л.

Синтез ПДМАА был осуществлен в интервале температур от   -27,1 до -7,1°С, т.е. на 10÷30°С ниже температуры замерзания чистого растворителя (температура замерзания формамида +2,9°С). Для сравнения синтез ПДМАА также проводился без замораживания исходных реагентов при положительных температурах от +12,9 до +32,9°С (на 10÷30°С выше температуры замерзания формамида). Полученные полимеры были очищены диализом и высушены лиофильно. ММ полимеров определяли методом капиллярной вискозиметрии, а молекулярно массовое распределение – гель-проникающей хроматографией.

В указанной области положительных температур наблюдаемые зависимости соответствовали закономерностям,  известным для свободно-радикальной полимеризации в растворе: при повышении температуры синтеза увеличивался выход полимера и понижалась ММ.

В свою очередь, при отрицательных температурах наблюдалась колоколообразная температурная зависимость для молекулярной массы ПДМАА. При этом ММ полимера была тем ниже, чем ниже концентрация мономера в исходном растворе. Выход полимера уменьшался по мере снижения температуры и при -27,1°С практически был равен нулю. Молекулярная масса ПДМАА, синтезированного в «оптимальной» области отрицательных температур (от -22,1 до -17,1°С) оказалась в 2-3,5 раза выше, чем у образцов, полученных при «зеркальных» положительных температурах (от 22,9 до 27,9°С) в среде жидкого растворителя.

Литература:

1. Лозинский В.И., Иванов Р.В. Синтез полимеров в неглубоко замороженных растворов мономеров. // В кн.: «Синтез и модификация полимеров»/ Под. ред. Монакова Ю.Б. М.:Химия, 2003. С. 68.

2. Иванов Р.В. Особенности криополимеризации акриламида в неглубоко замороженной водной среде. Дисс. ... канд. хим. наук. Москва, 2005.