Парные взаимодействия в системе хлорин е6 – плюроник – альбумин – липосома: термодинамический аспект.

Болтаев Умед

Химический факультет МГУ иени М.В. Ломоносова

научный руководитель: Мелик-Нубаров Н.С.

E–mail: bolum@mail.ru

Фотодинамическая терапия в настоящее время является одним из перспективных методов лечения раковых заболеваний, основанная на способности соединений порфиринового ряда к безызлучательной передаче поглощенной энергии растворенному в среде кислороду, который в результате этого переходит в синглетное состояние. Синглетный кислород является сильным окислителем и, будучи в клетке, вызывает непоправимые изменения, что приводит к гибели клетки. Исследования в нашей лаборатории показали что некоторые водорастворимые полимеры (поли-N-винилпирролидон, плюроники, полиэтиленоксид, поливиниловый спирт), усиливают фотодинамическую активность хлорина е6. Перед нами стояла задача определить причину влияния полимеров на фотоактивность.

В ходе исследований стало ясно, что на фотоактивность хлорина е6 могут влиять сывороточные белки (сывороточный альбумин и липопротеиды). Для изучения влияния данных белков на эффект, оказываемый полимерами, мы провели опыт, в котором измеряли фотокаталитическую активность хлорина e6 в присутствии и в отсутствие полимера и сыворотки. Выяснилось, что наибольшую фототоксичность хлорин е6 проявляет в отсутствие сыворотки и плюроника, при добавлении плюроника, активность уменьшается, еще меньше активность в присутствии плюроника и сыворотки, а наименьшая активность хлорина е6 проявляется в сыворотке без полимера.

Результаты исследования взаимодействия хлорина е6 с белками сыворотки и полимерными мицеллами методом эксклюзионной хроматографии указывали на то, что  полимер влияет на взаимодействие хлорина е6 с сывороточными компонентами. Для количествненной характеристики системы «хлорин е6 - белки сыворотки - липидная мембрана - мицеллы полимера» мы измерили эффективные константы равновесия, характеризующие парные взаимодействия.

| Взаимодействующие компоненты | Эффективная константа равновесия |
| --- | --- |
| Хлорин е6 - липидная мембрана | KCL=3690±30 (коэффициент распределения) |
| Хлорин е6 - БСА | KAC=60.5±4 нM KAC2=1500±40 нM |
| Хлорин е6 - плюроник | KCP=5420±2 (коэффициент распределения) |
| Плюроник - БСА | КPA=2.6±0.5 мкМ |
| Плюроник - липидная мембрана | КРL=4400±500 (коэффициент распределения) |

С учетом концентраций в клеточных опытах хлорин е6 оказывается связанным в основном с альбумином и липопротеидами, и согласно полученным результатам, полимер не должен влиять на концентрацию хлорина е6 в клетке. По всей видимости, эффективность композиции хлорина е6 с плюроником для фотодинамической терапии определяется не столько сдвигом равновесия, а сколько влиянием на кинетику перехода хлорина е6 в клетки. Действительно, если хлорин е6 вначале смешать с сывороткой, а затем добавить в систему плюроник, увеличения фотокаталитической активности не наблюдается.  Этот факт хорошо согласуется с тем, что сродство хлорина е6 к альбумину и липопротеиду значительно выше его сродства к мицеллам плюроника. Однако в том случае, если хлорин е6 вначале поместить в мицеллы, их переход на альбумин оказывается медленнее, чем переход на липопротеиды, и в этой ситуации хлорин е6 с большей эффективностью накапливается в клетках.