Цементсодержащие катализаторы на основе железосодержащего сырья, полученного при очистке подземных вод озонированием.

Авдеев Алексей Игоревич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: avdeev.mgu@gmail.com

При практическом использовании озона необходимо разлагать его остаточные количества в сухих и влажных газо-воздушных потоках, в агрессивных газообразных средах, в отходящих газах, содержащих летучие органические соединения.

В лаборатории КГЭ Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова разработаны и широко применяются в озонных технологиях цементсодержащие катализаторы разложения озона, в состав которых входят оксиды переходных металлов и цемент талюм  – смесь моно- и диалюминатов кальция. Несмотря на высокую активность и механическую прочность не только в сухих, но и во влажных потоках, они имеют некоторые недостатки: содержат металлы Ni и Cu, Mn которые относятся к первому и второму классу опасности, кроме того, себестоимость их достаточно велика.

Для синтеза новых катализаторов в роли основного активного компонента были выбраны оксиды железа. В качестве сырья использовали продукты очистки воды от железа, преимущественно состоящие из оксидов и гидрооксидов железа, полученные в процессе озонирования подземных вод на станции водоподготовки Лианозовского молочного комбината ОАО «Вимм-Билль-Данн».

Для исследования были синтезированы гидротермальным методом четыре партии катализаторов разного состава:

| Номер | Состав |
| --- | --- |
| 1 | 60%Fe2O3 40%талюм |
| 2 | 40%Fe2O3, 20%CuO, 40%талюм |
| 3 | 40%Fe2O3, 20%Mn3O4, 40%талюм |
| 4 | 40%Fe2O3, 12%Mn3O4, 8%CuO, 40%талюм |

Проведенные экспериментальные исследования показали высокую активность цементсодержащих катализаторов на основе железосодержащего сырья в реакции разложения озона и окисления этанола.