Супрамолекулярные каталитические системы на основе оксиэтилированных каликс[4]аренов в реакции кросс-сочетания Сузуки-Мияуры
Кудряшова Ю.Р., Вагапова Г.И., Ибрагимова А.Р., Гайнанова Г.А.
Аспирант
 Учреждение Российской академии наук 
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, Казань, Россия
E–mail: ablakova_yuliana@iopc.ru

Реакция кросс-сочетания Сузуки арилборных соединений и органических галогенидов является одним из наиболее эффективных методов образования С-С-связи (рис.1).

Коммерческая доступность исходных реагентов, сравнительно мягкие условия проведения реакции, устойчивость и широкий диапазон получаемых продуктов, а также возможность использования различных растворителей, расширяют границы

Рис.1                         использования реакции Сузуки-Мияуры (в промышленном масштабе – тонкий органический синтез). В исследовательских целях она является отправной точкой для получения сложных природных и синтетических продуктов (дендримеров, порфиринов, редких аминокислот и пептидов).

В данной работе в качестве каталитической добавки были использованы неионные оксиэтилированные по нижнему ободу и алкилированные по верхнему ободу каликс[4]арены, запатентованные как нетоксичные наноконтейнеры для биологически активных субстратов и лекарственных препаратов [Pat. 2362761 RU 2009] (рис.2).

Преимущество введения амфифильных соединений в реакцию заключается в: 1) проведении реакции в воде; 2) мягких условиях процесса (Т=250С, на воздухе); 3) использовании коммерчески доступного катализатора PdCl2; 4) малых количествах катализатора с хорошим выходом основного продукта.

Выход продуктов в реакции был оценен методами масс-хроматоспектрометрии и H1 ЯМР-спектроскопии (табл. 1).

Табл.1 – Количественный выход 4-метилбифенила:

| Исходный арилгалогенид | Время реакции, часов | Конверсия, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9КО8 | 9КО16 | 9КО20 |
|  | 1 | 48.0 | 92.0 | 95.0 |
|  | 2 | 56.0 | 97.5 | 95.0 |
|  | 3 | 76.0 | 98.6 | 96.0 |
|  | 1 | 11.0 | 14.0 | 26.0 |
|  | 2 | 29.0 | 17.0 | 29.0 |
|  | 3 | 48.0 | 75.0 | 58.0 |

Рис.2

***

Проведенное исследование показало, что использование данных каликс[4]аренов в качестве каталитической добавки смягчает условия проведения реакции (растворитель – вода, T = 250C, τопт. = 3 часа). На выход основного продукта влияет степень оксиэтилирования каликсарена (наблюдается экстремальная зависимость), его концентрация (наибольший выход основного продукта достигнут при концентрации RKOn до критической концентрации мицеллообразования), а также тип исходного арилгалогенида.