Каталитические свойства Pt- и Pd-наноалмазов в реакциях гидрирования и гидрогенизационного аминирования

Магдалинова Наталья Александровна, Калмыков Павел Алексеевич

инженер, кандидат химических наук; студент

Ивановский государственный университет,

кафедра органической и биологической химии, Иваново, Россия

E-mail: mn2408@mail.ru

Синтезированные более 30-ти лет назад, наноалмазы (НА) относятся к группе углеродных наноматериалов (фуллерены, нанотрубки, нановолокна и др.), одно из перспективных направлений использования которых – носители гетерогенных катализаторов [1], представляющих потенциальный интерес для применения в химической и фармацевтической промышленности. Поверхность кристаллов НА всегда дефектна и зависит от методики производства и очистки [2-4]. Поверхностные атомы углерода в НА имеют нескомпенсированные связи, что благоприятствует созданию на их поверхности однородных металло-центров, отвечающих не только за активность, но и за селективность катализатора.

Целью данного исследования является изучение каталитической активности платину- и палладийсодержащих наноалмазов с массовым содержанием металла от 3% до 25% в модельных реакциях гидрогенизационного аминирования альдегидов ароматическими аминами и гидрирования нитросоединений (Рн2=0.1 МПа, Т=298-318 К, органические растворители).

Образцы Pt/НА и Pd/НА характеризуются высокой удельной площадью поверхности (260-315 м2/г) с размерами частиц закрепленного металла 5 нм. Согласно полученным результатам, в присутствии Pd-наноалмазов с увеличением содержания металла активность катализаторов возрастает в реакциях гидрирования и уменьшается при использовании Pd/НА в гидрогенизационном аминировании. В случае Pt/НА зависимость обратная: с ростом содержания платины активность катализаторов уменьшается в реакции гидрирования и увеличивается в реакции гидрогенизационного аминирования. Pt- и Pd-наноалмазы при многократном использовании сохраняют высокую каталитическую активность и селективность.

По сравнению с Pd/C изученные катализаторы, например, в реакции гидрогенизационного аминирования активнее в 9-27 раз. Кроме того, Pt/НА и Pd/НА более селективны и существенно стабильнее, чем аналоги на основе активированного угля.

Литература

1. Клюев М.В., Волкова Т.Г., Магдалинова Н.А. Катализаторы на основе углеродных наноматериалов // Органические и гибридные наноматериалы / Под ред. В.Ф. Разумова и М.В. Клюева. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2009. С. 147–176.

2. Вершинин Н.Н., Ефимов О.Н. Патент РФ № 2348090. 2009.

3. Вершинин Н.Н., Алейников Н.Н., Бакаев В.А., Ефимов О.Н. Разработка каталитических систем газовых сенсоров на основе наноматериалов и твердых электролитов // Российские нанотехнологии. 2008. № 5-6. С. 39-41.

4. Vershinin N.N., Efimov O.N., Bakaev V.A., Korobov I.I., Gusev A.L., Aleksenskiy A.E., A.Ya Vul’. New catalytic systems based on nanodiamonds for CO oxidation // In Book of Abstracs 9 th Biennial International Workshop «Fullerenes and Atomic Clusters». St.-Petersburg, 2009. P. 239.

Работа выполнена в рамках Программы «Развитие фундаментальных научных исследований в области создания функциональных наноматериалов в УНК «Химическая физика Ивановского государственного университета и ИПХФ РАН»», проект РНП.2.2.1.1/11465, и внутреннего гранта Ивановского государственного университета «Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности молодых преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов на 2010-2011 гг.».