Металлсодержащие кристаллические SAPO – катализаторы конверсии метанола в низшие олефины

Каснерик В.И., Аранович И.Л.

Студентка 3 курса, аспирант 2 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail- kasnerik_vi@mail.ru

В настоящее время основным сырьевым источником для получения низших олефинов является нефть. Реализация последовательных превращений «CH4 → CH3OH → низшие олефины» позволит рассматривать природный газ в качестве альтернативного сырья для получения ценного сырья для нефтехимии – этилена и пропилена. Наиболее перспективными катализаторами превращения метанола в олефины являются кристаллические микропористые силикоалюмофосфаты со структурой шабазита (SAPO-34 и SAPO-18). Не смотря на существование промышленных процессов конверсии метанола в олефины с использованием SAPO, совершенствование этих катализаторов с целью увеличения селективности по этилену и пропилену и стабильности работы является актуальной задачей. В качестве одного из способов регулирования свойств SAPO может рассматриваться введение в их состав металлов различной природы.

Целью данной работы явилось изучение влияния природы и количества вводимого металла физико-химические и каталитические свойства SAPO.

Синтез катализаторов проводили из реакционной смеси состава xMeO*Al2O3 *2P2O5*0,6SiO2*4(C2H5)4NOH*144H2O, где x=0,005÷0,1, Me = Ni, Mn, Zn. В качестве образца сравнения использовали образец SAPO-34, синтезированный из смеси аналогичного состава без добавления металлов. Реакционные смеси кристаллизовали в автоклаве при 170ºС в течение 24-168ч. Каталитическую активность полученных образцов в процессе конверсии метанола в низшие олефины была изучали на проточной каталитической установке при 400-550ºС и WHSV=2-6г/(г*ч).

Установлено, что присутствие металлов в реакционной смеси приводит к уменьшению скорости кристаллизации в ряду SAPO-34>Mn-SAPO-34>Ni-SAPO-34>Zn- SAPO-34. По данным СЭМ, в ряду SAPO-34<Ni-SAPO-34<Zn-SAPO-34<Mn-SAPO-34 растет размер кристаллов. Для образца Mn-SAPO-34 размер кристаллов составляет 5-7 мкм, что более чем на порядок больше, чем размер кристаллов образца сравнения SAPO-34. Общей проблемой для всех синтезированных образцов со структурой SAPO-34 является низкая глубина превращения реакционной смеси, что приводит к невысоким выходам целевой кристаллической фазы. Отношение масс полученных образцов к сумме m(MeO)+m(Al2O3)+m(P2O5)+m(SiO2) в реакционной смеси составляло 0,3-0,4, что указывает на неэффективное использование исходных реагентов. Увеличение выхода кристаллической фазы удалось достигнуть при уменьшении рН реакционной смеси. Этот прием приводил к образованию кристаллической фазы SAPO-18 вместо SAPO-34, выход фазы SAPO-18 составлял 0,95-0,97 от исходного.

Изучение кислотных свойств Ме-SAPO-34 с помощью ТПД аммиака показало, что введение металлов приводит к увеличению концентрации кислотных центров в образцах за счет роста доли сильных кислотных центров. Этот факт, наряду с увеличением размера кристаллов, приводил к быстрой дезактивации образцов в каталитической реакции. Все образцы со структурой SAPO-18 продемонстрировали высокую активность и стабильность в ходе каталитических превращений, что может быть связано с низкой долей сильных кислотных центров в этих материалах. Лучший образец Zn-SAPO-18 стабильно проработал в течение 12 ч. Наблюдаемые различия между Ме-SAPO-34 и Ме-SAPO-18 могут быть обусловлены  различиями в кислотных свойствах образцов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-01256-а