Фазовые равновесия и физико-химические свойства пятикомпонентной системы LiF – LiCl – SrClF – SrCO3– SrMoO4

## Тагзиров Магомед Тагзирович

Научный сотрудник, кандидат химических наук

## Дагестанский государственный педагогический университет, НИИ общей и неорганической химии, Махачкала, Россия

Е-mail: tagzirov@mail.ru

В настоящее время актуальна разработка энергоемких фазопереходных теплоаккумулирующих материалов, используемых в нетрадиционных источниках энергии для аккумулирования тепла, в частности, солнечной энергии. Перспективными в этом плане признаны галогенидные расплавы щелочных и щелочноземельных металлов.

Проведенные нами экспериментальные исследования и анализ литературы позволили выявить особенности фазовых взаимодействий в галогенидно-карбонат-молибдатных системах, которые в значительной мере определяются характером физико-химических взаимодействий в ограняющих бинарных системах.

Обобщение информации по фазообразованию данных системах позволило выявить следующие особенности:

- в системе LiF-SrCO3, SrFCl-SrCO3  со значительным различием в поляризующем действии (ω/2RT‹-1, где ω – энергия смещения) и размеров катионов (Li+, Sr2+), наблюдается образование комплексных соединений LiSrFCO3, 4SrFCl•SrCO3 и SrFCl•SrCO3;

- в системах LiF-SrMoO4 и LiCl-SrMoO4 с различием в температурах плавления исходных компонентов образуются «вырожденные» эвтектики;

- исследованные нами галогенид-молибдатные системы щелочных и щелочноземельных металлов в следствии значительной разницы в ионных радиусах анионов (Fˉ, Clˉ и MoO42ˉ) и катионов (Li+, Sr2+) ни в одном случае не образуют непрерывных рядов твердых растворов;

- в них не наблюдается расслаивание, которое обуславливается различием в природе расплавов (ω/2RT≥1).

- Аккумулирование тепла солевыми композициями данной системы может происходить за счет фазового перехода (плавления), а также за счет протекания ряда химических реакций теплового эффекта, Кулоновского вклада в величины ∆ Ср теплоемкости.

Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования по изучению фазовых диаграмм, твердофазных реакций обмена с комплексообразованием и физико-химических свойств эвтектических смесей на основе фторидов, хлоридов, карбонатов и молибдатов щелочных(Li+) и щелочноземельных(Sr2+) металлов системы LiF - LiCl - SrFCl - SrCO3 - SrMoO4 позволяет сделать вывод о целесообразности использования данных композиций в качестве рабочих материалов тепловых аккумуляторов и электролитов для электрохимического осаждения молибдена и молибденовых покрытий.

Литература

- Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Тагзиров М.Т., Сефералиев Т.И., Круглова Д.Э. Фазовый комплекс  системы LiF-LiCl-SrCO3 // ЖНХ. 2008. –Т.53, №2. С. 362-365.

- Тагзиров М.Т., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Круглова Д.Э., Круглов Р.В. Фазовый комплекс системы LiF-Li2CO3-SrCO3 // Сборник трудов 10-й м/н конф. «Актуальные проблемы современной науки», Зарег. в информреестре РФ № 0320902826, св. № 18189, [www.nayanova.edu.]

- Тагзиров М.Т. Фазовые равновесия в системе LiCl – SrClF – SrCO3 // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2009.  [www.lomonosov-msu.ru/2009/]