Изучение процесса механохимической активации высококарбонатного

фосфатного сырья в присутствии дигидрофосфата калия

Турдиалиев Умид Мухтаралиевич, аспирант

Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, кандидат технических  наук

Институт общей и неорганической химии АН РУз,

лаборатория фосфорных удобрений, Ташкент, Узбекистан

E-mail: atanazar77@mail.ru

Нами проведена механохимическая активация фосфоритовой муки  Центральных Кызылкумов состава (вес. %) 18,72 Р2О5; 3,09 Р2О5 усв.; 47,83 СаО; СаО : Р2О5 = 2,56; 15,3 СО2 в присутствии чистого KH2PO4. Для исследования были выбраны следующие массовые соотношения реагентов фосмука : KH2PO4 = 1 : 0,3, 1 : 0,5, 1 : 0,7, 1 : 1 и 1 : 1,5. Полученной методом сухого смешения смеси фосфоритовой муки с дигидрофосфатом калия подвергались истиранию в фарфоровой ступке до размера частиц менее 0,16 мм.

Результаты показывают, что при механическом воздействии на фосфоритовую муку в присутствии KH2PO4 происходит активация фосфатного минерала. О степени активации фосмуки в присутствии КН2РО4 мы воспользовались следующей формулой:

А= [(Р2О5усв: Р2О5общ)τ – (Р2О5усв: Р2О5общ)исх]·100, %

где τ – индекс, который относиться к экспериментальным данным; индекс исх. – к количеству Р2О5, определяемому в составе исходной тукосмеси расчетным путем.

Р2О5усв.

в продукте

Р2О5усв.

в исходной смеси

Р2О5водн.

в исходной смеси

Р2О5водн.

в продукте

Относительное содержание Р2О5, масс. %

100

80

60

40

20

1:0,3         1:0,5          1:0,7           1:0,9         1:1,1          1:1,3        1:1,5

Массовое соотношение фосмука : КН2РО4

Рисунок. Относительные содержания усвояемой формы Р2О5 в продукте (1) и в исходной смеси (2) и водорастворимой формы Р2О5 в исходной смеси (3) и в продукте (4) в зависимости от массового соотношения фосмука : КН2РО4.

На рисунке представлены относительные содержания усвояемой и водорастворимой форм Р2О5, найденные экспериментальным путем в продуктах активации и расчётным путем в исходной тукосмеси в зависимости от массового соотношения фосмука : KН2РO4. Из рисунка видно, что содержание усвояемой формы Р2О5 в продукте активации значительно выше, чем в исходной тукосмеси. А содержание водораство-римой формы Р2О5 в продукте активации значительно ниже, чем в исходной тукосмеси. Это, по-видимому, объясняется протеканием во время активации следующей реакции:

2КН2РО4 + СаСО3 = СаНРО4 + К2НРО4 + СО2 + Н2О,

то есть входящий в состав фосфоритовой муки карбонат кальция частично переводит водорастворимую часть Р2О5 дигидрофосфата калия в водонерастворимую, но усвояемую часть Р2О5 дикальцийфосфата.

__________________________

Работа выполнена под руководством акад. Б.М.Беглова и проф. Ш.С.Намазова.