Химическое соосаждение карбонатных солей серебра и цинка

Николаева Н. С.

Аспирант

Сибирский федеральный университет,

Институт цветных металлов и материаловедения,

Химико-металлургический факультет, Красноярск, Россия

E–mail: nn86@mail.ru

Основная проблема при создании функциональных композиционных материалов часто заключается в достижении максимально однородного распределения компонентов по объему системы и их дисперсности. Равномерное распределение высокодисперсных включений оксидной фазы в серебряной матрице электроконтактных материалов определяет диффузионные процессы при термообработке, микроструктуру, физические и служебные свойства электропроводящих композитов Ag/ЭO. Среди разнообразия применяемых методов, направленных на создание материала с желаемой структурой, наибольший интерес вызывает метод совместного осаждения термически нестабильных солей. Данный метод, помимо «гомогенизации» структуры, привлекателен и с точки зрения управления размерами частиц посредством варьирования параметров осаждения.

В работе представлен физико-химический анализ системы AgNO3-Zn(NO3)2-Na2CO3-H2O в присутствии ПАВ (поливинилпирролидон), при соотношении AgNO3/Zn(NO3)2=8,2/1. Исследование проведено методами потенциометрического титрования и элементного анализа маточных растворов методами  рентгенофлуоресцентной спектроскопии (РФС). Полученные осадки с заданной стехиометрией исследованы методами рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и термического анализа (ТГ, ДСК). Термические исследования проводили на приборе синхронного термического анализа Netzsch STA 449С Jupiter. Рентгенофазовый анализ на приборе X’Pert-Pro (PANalytical) (Cu Kα, λ=0,15406 Å). Электронномикроскопические исследования осуществляли на микроскопе JEOL JSM-7001F. Элементный анализ выполняли на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL Quant`X.

По результатам исследования построены зависимости рН среды от соотношения Ag+, Zn2+/CO3-2, а также элементного состава раствора от количества осадителя (Na2CO3). Проведено сравнение эмпирических и теоретических данных по соосаждению. Сопоставлены результаты термического анализа солевых смесей: наблюдается смещение температур разложения полученных соединений в зависимости от условий осаждения. Определен фазовый состав, дисперсность и морфология образующихся осадков, представляющих собой смесь агломератов Ag2CO3 в широком диапазоне размеров, покрытых частицами Zn5(CO3)2(OH)6 с размерами до 50 нм. При использовании ПАВ наблюдается уменьшение размеров частиц компонентов осадка с одновременной их агломерацией в небольшие полидисперсные агрегаты.

На основе полученных зависимостей выбраны оптимальные условия соосаждения (мольное соотношение компонентов, необходимый избыток осадителя, величина рН) и термолиза соосажденных солей. Обсуждены механизмы протекающих в растворе процессов.

Работа выполнялась в рамках проекта 2.1.2/531 по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».