Ультразвуковое дробление окисленного графита в различных растворителях.

Цурко Евгений Сергеевич

Аспирант 1-го года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: zhecka88@gmail.com

В настоящее время большое внимание уделяется получению графитовых нанопластин методом ультразвукового дробления. Данные о влиянии природы растворителя на свойства полученных нанопластин достаточно разобщены.

В работе методом ультразвукового дробления окисленного графита получены графитовые нанопластины.

Была исследована зависимость свойств графитовых нанопластин от дисперсионного раствора. Установлено, что ультразвуковое дробление протекает легче в полярных протонных растворителях и его эффективность снижается в ряду: 50% водный раствор этанола, 50% водный раствор изопропанола, вода, 50% водный раствор ацетона, изопропанол, ацетон, октан.

Методами РФА и КР-спектроскопии показано, что в графитовых нанопластинах в результате дробления сохраняется дальний порядок и присутствует разупорядоченный графит.

Методом СЭМ исследовано изменение морфологии поверхности частиц окисленного графита в процессе диспергирования. Показано, что в результате ультразвукового дробления на поверхности частиц образуются многочисленные трещины, по которым в дальнейшем происходит разлом частиц.

При использовании в качестве дисперсионной среды 50% водного раствора этанола, наибольшая скорость дробления достигается в первый час, в течение которого размер частиц уменьшается на порядок.