Фазы LiMBO3 (M = Mn, Fe, Co) и твердые растворы на их основе как перспективные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов

Стафеева В.С., Панин Р.В., Хасанова Н.Р., Антипов Е.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: stafeeva@icr.chem.msu.ru

Одним из наиболее перспективных катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) наряду с коммерчески используемым LiCoO2 является LiFePO4 со структурой оливина. К числу его достоинств по сравнению с LiCoO2 относятся обратимость процессов интеркаляции-деинтеркаляции лития и высокая устойчивость к циклированию. Эти качества обусловлены структурой соединения, в которой октаэдры FeO6 связаны с тетраэдрами -РО4 и образуют единый трехмерный каркас. Однако к недостаткам LiFePO4 можно отнести низкую электропроводность и низкий рабочий потенциал. Поэтому актуальной является задача поиска новых катодных материалов с каркасной структурой. В частности, в качестве перспективных катодных материалов для ЛИА можно рассматривать сложные бораты лития и переходных металлов LiМBO3 (М = Mn, Fe, Co), т.к. бораты обладают наибольшей теоретической емкостью среди соединений с анионными группировками (-PO4, -SO4, -SiO4, -BO3). Это обусловлено их наименьшей молекулярной массой боратной группы среди перечисленных анионных группировок.

Нами были оптимизированы условия синтеза образцов LiMBO3 (M = Mn, Fe, Co) – как чистых веществ, так и композитов LiMBO3/С (M = Mn, Fe) с углеродной добавкой, призванной улучшить электропроводность материалов. В качестве источника углерода использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ), лимонную кислоту и сажу, добавленные в различных соотношениях к смеси исходных веществ.

Представляет интерес также изучение твердых растворов Li(M1)x(M2)1-xBO3 c замещением в подрешетке переходного металла. Во-первых, предполагается, что сочетание в структуре нескольких катионов d-металлов позволит варьировать значение потенциала катодного материала. Во-вторых, LiМBO3 (М = Fe, Co) и LiMnBO3 принадлежат к разным структурным типам, и образование твердых растворов на их основе неочевидно и еще не было изучено.

Для получения данных твердых растворов были использованы три метода синтеза: керамический с механической активацией; использование в качестве прекурсоров смешанных оксалатов, синтезированных соосаждением из раствора; и метод сублимационной сушки. Особенно эффективным для решения поставленных задач оказался метод сублимационной сушки, при помощи которого были получены образцы твердого раствора LiMn0.5Co0.5BO3 со структурой LiFeBO3. Образцы, полученные твердофазным методом синтеза, имеют меньшую степень закристаллизованности и размер ОКР~20нм. Все полученные образцы были исследованы методами РФА и СЭМ. Также были проведены предварительные электрохимические измерения.

Авторы выражают благодарность в.н.с. О.А. Шляхтину, с.н.с. Ю.А. Великодному и н.с. О.А. Дрожжину за содействие в выполнении работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 1003-00970-а).