Синтез тонких пленок ITO методом лазерной абляции

Петухов И.А.1, Шатохин А.Н.2, Путилин Ф.Н.2, Румянцева М.Н.2, Гаськов А.М.2

1Студент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ilya.petukhov.lssm@gmail.com

Смешанный оксид индия и олова (ITO) является наиболее распространенным материалом для изготовления прозрачных проводящих покрытий в виде тонких пленок благодаря его высокой проводимости и прозрачности в видимом диапазоне. Такие пленки находят применение в оптоэлектронных устройствах (сенсорные панели, светоизлучающие устройства, фотоэлементы). В связи с этим наиболее важными параметрами тонких пленок являются их прозрачность в видимом диапазоне, толщина, удельное электрическое сопротивление и равномерность нанесения.

Целями работы являлись синтез и исследование серии тонких пленок ITO, нанесенных на подложки из кварцевого стекла КУ1 методом лазерной абляции металлов в вакууме с последующим селективным лазерным окислением на воздухе.

В качестве исходных веществ были использованы металлические In и Sn (9:1) в виде мишени, закрепленной на оси микроэлектродвигателя вращения внутри вакуумной камеры. Мишень подвергалась импульсному облучению лазером (λ = 248 нм). Осаждение производилось из плазменного факела на остывающую кварцевую подложку, предварительно прогретую в вакууме при 150°С в течение часа, закрепленную в 10 см от мишени. Для управления структурой и зарядовым составом лазерной плазмы использовались помещенные вне зоны разлета плазмы перпендикулярно друг другу пластины электрической диафрагмы, потенциал которой во время плазменного импульса поддерживался либо постоянным относительно заземленной мишени (U = 0; 30В), либо переменным (~8МГц, 10В).  Для сравнения с селективным лазерным окислением проводилось термическое окисление металлических пленок на воздухе при 500 °С.

Данными методами были синтезированы  несколько серий пленок ITO. Изучение профилей поверхности пленок проводилось методом степ-профилометрии (Talystep), были измерены их средние толщины, которые составили 50-100 нм. На оптических микрофотографиях образцов наблюдается сплошной прозрачный слой, присутствуют также трехмерные образования. Образцы характеризуются высокой оптической прозрачностью в видимом диапазоне (70-80% при λ = 550 нм, спектрометр Varian Cary 50). На дифрактограммах образцов наблюдается одна фаза - In2O3 (кубич.), что соответствует твердому раствору (ITO). Удельное электрическое сопротивление пленок было измерено четырехзондовым методом и составило ~10-2 Ом*см.