Изучение распределения катионов в сложных оксидах CuCo2Mn2Ox
со структурой шпинели

Фролов Дмитрий Дмитриевич

Студент

Московский Государственный Университет им М.В. Ломоносова

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: msu.dfrolov@gmail.com

Методом XAS-спектроскопии была исследована массивная шпинель CuCo2Mn2Ox, полученная термическим разложением нитратов соответствующих металлов. В результате обработки полученных спектров по процедуре, описанной в статье [1], с помощью пакета программ IFEFFIT [2] и на основании теории кристаллического поля и учёта кристаллографических данных полученному оксиду была приписана формула
(0<x<2):

Также был проведён синтез шпинели CuCo2Mn2Ox, нанесённой на γ-Al2O3. Синтез проводился путём пропитки носителя по влагоёмкости раствором нитратов Cu, Co и Mn с последующим отжигом. Как показали результаты РФА, а затем и XAS-спектроскопии, произошло взаимодействие образующегося оксида с носителем, в результате чего образовались алюминийсодержащие шпинели.

При нанесении оксида на SiO2, полученный темплатным синтезом с использованием циклодекстрина как структурообразующего агента, удалось получить образцы нанесённого оксида с высокой удельной площадью поверхности (>200 м2/г). Нанесение проводилось так же методом пропитки носителя раствором нитратов по влагоёмкости. Проведённые с помощью XAS-спектроскопии исследования показали, что распределение элементов по окружениям практически полностью соответствует распределению элементов в массивной шпинели.

Массивная и нанесённые шпинели были изучены методом изотопного обмена кислорода (16О,18О). Полученные данные показывают влияние площади поверхности образца на его каталитические свойства. Так, для массивной шпинели, имеющей площадь около 70 м2/г, изотопный обмен начинается при 420°С. Для системы, нанесённой на γ-Al2O3, с площадью поверхности около 120 м2/г обмен наблюдался уже при 390°С, а для нанесённой на SiO2 с площадью 200 м2/г – при 370°С.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-01166) и гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ (грант № МК-64487.2010.3).

Автор выражает благодарность к.т.н. Садовской Екатерине Михайловне (Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск) за помощь в обработке экспериментов по изотопному обмену и к.х.н. Зубавичусу Яну Витаутасовичу (РНЦ КИ, Москва) за регистрацию XAS-спектров и помощь в их обработке.

Литература

- Kukuruznyak A.D., Moyer J.G., Nguyena N.T., Stern E.A., Ohuchi F.S. Relationship between electronic and crystal structure in Cu–Ni–Co–Mn–O spinels. Part A: Temperature-induced structural transformation // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2006, №150, p. 275–281.

- Newville M. IFEFFIT: interactive EXAFS analysis and FEFF fitting
// Journal of Synchrotron Radiation, 2001, №8, p. 322-324.