Изучение газотранспортных свойств углерод-полимерных композитов на основе графитовой фольги и полиэтилентерефталата.

Филимонов Станислав Владимирович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sfilimonov007@gmail.com

В последнее время большой интерес проявляется к пористым неорганическим мембранам, что обусловлено необходимостью получения материалов с большей проницаемостью, лучшей селективностью, термической и химической стабильностью по сравнению с органическими мембранами [1]. Среди неорганических мембран выделяют мембраны на основе углерода: углеродные молекулярные сита, адсорбционно-селективные углеродные мембраны, мембраны на основе графитовой фольги (ГФ) и др. Данные по проницаемости газов через  композиционные слоистые материалы, содержащие  ГФ,  ограничены. Однако интерес к  транспортным свойствам таких материалов связан  как с  необычной морфологией пенографита, из которого прессованием без связующего получается ГФ, так и с возможностью использования данного материала традиционно в качестве уплотнений [2].

В данной работе изучена проницаемость ГФ и слоистых композиционных материалов на ее основе для различных газов: N2, O2, CO2, He. Эксперимент проводили на установке для интегрального метода измерения параметров трансмембранного газопереноса, разработанной в GKSS.

Проницаемость ГФ по кислороду составила 1290 баррер, по азоту – 1390 баррер. Слоистые композиционные материалы были получены на основе ГФ плотностью 1 г/см3 толщиной 0,2 мм и пленки полиэтилтерефталата (ПЭТФ) с использованием различных адгезивов. Для материала ГФ – ПЭТФ получены следующие результаты (табл.1):

Таблица 1 Газотранспортные свойства композиционного материала ГФ - ПЭТФ

|  | N2 | O2 | CO2 | He |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проницаемость P, баррер* | 0,09 | 1,35 | 4,2 | 17,5 |
| Коэффициент диффузии D*10-8, см/с | 2,09 | 0,72 | 0,78 | 5,4 |

*1 баррер = [1010,см3 ∙ см /см2 ∙ с ∙ см.рт.ст.]

Наибольшей проницаемостью через слоистый материал ГФ – ПЭТФ обладает Не, минимальной – азот, коэффициент D  также максимальный для гелия, далее следует азот, CO2  и, O2.

Проведенное исследование показало, что слоистые композиционные материалы на основе графитовой фольги и полиэтилентерефталата являются перспективными барьерными материалами.

Литература

- Ismail, A.F. A review on the latest development of carbon membranes for gas separation // Journal of Membrane Science. 2001, 193. p. 1 – 18.

- Sorokina, N.E., Redchitz, A.V., Ionov, S.G., Avdeev, V.V. Different exfoliated graphite as a base of sealing materials // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2006, 67. p. 1202 – 1204.