Разработка метода синтеза триметилгаллия – исходного материала для

получения эпитаксиальных слоёв арсенида галлия

Ревин Максим Вадимович

Аспирант

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail:revinmaxim@rambler.ru

Триметилгаллий (ТМГ) ввиду высокой летучести (т.кип. 56,5 0С) является самым востребованным материалом для выращивания тонких эпитаксиальных слоёв полупроводниковых структур арсенида галлия с высокими электрофизическими параметрами методом химического осаждения из газовой фазы (MOCVD). Цель настоящей работы - разработка метода синтеза триметилгаллия, пригодного для выращивания эпитаксиальных слоёв GaAs приборного качества.

Триметилгаллий был получен двумя способами - взаимодействием смеси порошков Ga и Mg с йодистым метилом в эфирной среде (1) и по обменной реакции между триметилалюминием (ТМА) и хлористым галлием в присутствии хлорида натрия (2):

2Ga+3Mg+6CH3I(C5H11)2O2Ga(CH3)3+3MgI2         (1)

GaCl3+3Al(CH3)3+3NaCl→Ga(CH3)3+3NaAl(CH3)2Cl2   (2)

В ходе изучения реакции Ga/Mg смеси с CH3I проведены исследования зависимости выхода целевого продукта - триметилгаллия от соотношения исходных веществ. Полученные результаты показали, что одним из главных факторов, определяющим выход триметилгаллия, является использование в процессе синтеза электронодонорного растворителя. В качестве такой активирующей добавки в наших опытах был использован амиловый эфир. Попытка проведения исследуемой реакции в инертном растворителе – декане в отсутствии эфира закончилась неудачей. Максимальный выход триметилгаллия 77 % был получен при проведении синтеза исключительно в эфирной среде с мольным соотношением реагентов Ga:Mg:CH3I = 1:3:6.

При проведении обменной реакции нами было реализовано два варианта данного синтеза – без растворителя и в растворе инертного растворителя - декане. При проведении этих реакций, независимо от выбранного варианта, мы не заметили существенного изменения выхода конечного продукта, который находился на уровне 80%. Показано, что проведение реакции без растворителя технологически не очень удобно, так как в этом случае образуется очень густая реакционная масса, что не позволяет создать однородную реакционную смесь.

При практически одинаковом выходе целевого продукта (~ 80 %) в проведённых синтезах представляет интерес избирательность указанных методов получения ТМГ по отношению к переходу микропримесей из исходных реагентов в (CH3)3Ga. Анализ полученных образцов триметилгаллия проводился методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии. По результатам спектрального анализа исходных веществ и полученных образцов триметилгаллия рассчитаны химические коэффициенты разделения αхим примесных элементов, представленные в таблице.

Таблица - Зависимость химического коэффициента разделения αхим микроэлементов от метода получения триметилгаллия

| Метод получения ТМГ | Химический коэффициент разделения αхим микроэлементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Cd | Si | Sn | Ca | Mn | Ti | Fe | Cu | Ni | Pb |
| 2Ga/3Mg + 6CH3I | 47 | 57 | 48 | 916 | 37 | 31 | 73 | 18 | 19 | 27 | 17 |
| GaCl3 + 3Al(CH3)3+3NaCl | 53 | 68 | 40 | 120 | 30 | 43 | 150 | 25 | 30 | 35 | 20 |

Из полученных данных следует, что независимо от выбранного способа получения ТМГ в процессе синтеза происходит эффективное  разделение целевого продукта от наиболее важных, электрически активных примесей. Таким образом, проведённые исследования показали возможность применения рассматриваемых методов для получения триметилгаллия пригодного для использования в процессе MOCVD.