Исследование процессов образования осадков молибдата циркония в ходе растворения отработавшего ядерного топлива

Кравченко Наталья Геннадьевна

аспирант

Институт физической химии и электрохимии РАН им. А.Н. Фрумкина, Москва, Россия

kravchenko87@inbox.ru

Образование осадков на основе молибдена и циркония наблюдается на стадиях растворения и осветления растворов отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Образование таких осадков затрудняет процесс осветления раствора топлива. Присутствие растворимых и коллоидных частиц Mo(VI) и Zr(IV) в растворах оказывает негативное влияние на выделение урана и плутония в первом экстракционном цикле процесса переработки [1, 2]. Кроме этого, существует вероятность замещения Zr(IV) в осадках молибдата циркония на Pu(IV), что может привести к потерям плутония и образованию критической массы в процессе растворения ОЯТ.

В представляемой работе определены потенциалы и скорости коррозии металлического молибдена в 0,5 – 6,0 моль/л HNO3 и константы скорости растворения металлического молибдена в растворах 0,5 – 5,0 моль/л HNO3. С помощью полярографического анализа показано, что доля Мо(VI) в образующихся растворах составляет 50 – 90 % и увеличивается с ростом концентрации HNO3.

Исследовано образование осадков молибдата циркония в растворах, имитирующих растворы ОЯТ с выгоранием как 40 ГВт*сутки/тонну, содержащих 500-800 г/л U(VI) в 1,5-3 моль/л азотной кислоте. Определено влияние условий осаждения на выход и фазовый состав осадков. Показано, что основной образующейся фазой является ZrМо2О7(ОН)2.2Н2О [3, 4]. Выход осадка увеличивался с ростом концентрации HNO3 от 1,45 до 3,0 моль/л и мало зависел от температуры. В присутствии ионов фтора наблюдалось образование второй фазы – гидратированного фторида Zr(IV).

Получены первые результаты растворения твёрдого молибдата циркония в растворе 1 М карбоната и гидрокарбоната натрия.

Литература

- Б.Я. Зильберман, А.А. Ахматов, Е.Н. Мишин, Л.В. Сытник, Ю.С. Федоров, И.в. Блажева, А.Г. Горский, Е.А. Боровиков, Д.Н. Голецкий, С.Ю. Сухарева, Е.Н. Инькова, О.В. Шмидт, М.Н. Макарычев-Михайлов, Т.В. Дмитриева, Л.И. Котович.// Изучение процессов образования и растворения осадков молибдата циркония в модельных растворах. Заключительный отчет по программе работ на 2000/2002 финансовый год. НПО “Радиевый институт им. В.Г. Хлопина” Отделение прикладной радиохимии.

- Doucet F.J., Goddard D.T., Taylor C.M., Denniss I.S., Hutchinson S.M., Bryan N.D. The formation of hydrated zirconium molybdate in simulated spent nuclear fuel reprocessing. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, v. 4, No. 14, p. 3491-3499.

- Esbelin E. Etude de complexation et de precipitation du molybdene(VI) par Zr(IV) en milieu tres acide. Application a la dissolution du combustible nucleaire irradie. / Rapport CEA-R-5872, 1999, p. 152-236.

- Magnaldo A., Masson M., Champion R. Nucleation and crystal growth of zirconium molybdate hydrate in nitric acid. // Chemical Engineering Science, 2007, v. 62, No. 3, p. 766 – 774.