Синтез и структурные исследования новых калиевых селенатов уранила

Тюменцева О.С.1, Гуржий В.В.2, Кривовичев С.В.2, Тананаев И.Г.1

Аспирант второго года обучения

Институт Физической химии и Электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук,

радиохимия, Москва, Россия

E–mail: circumstance-ol@mail.ru

1- ИФХЭ РАН, Москва, 119991, Ленинский проспект, д. 31, корп. 31

2- СПбГУ, Санкт-Петербург, 199034, Университетская наб. 7/9

В данной работе сообщается о синтезе и результатах исследования кристаллических структур двух новых калиевых селенатов уранила -  K2(H5O2)(H3O)[(UO2)2(SeO4)4(H2O)2](H2O)4 (1) и K3(H3O)[(UO2)2(SeO4)4(H2O)2](H2O)5 (2), представляющих дополнительный материал для понимания роли катионов K+ в образовании уранил-селенатных нанотубуленов.

Монокристаллы 1 и 2 получены методом изотермического испарения при комнатной температуре. Кристаллы соединения 1 образовались из 2 мл водного раствора нитрата уранила  (0.05 г UO2(NO3)2∙6H2O), селеновой кислоты (0.2 мл H2SeO4), гидроксида калия (0.01 г KOH) и ацетамида (0.02 г CH3CONH2). Монокристаллы соединения 2 получены из 2 мл водного раствора нитрата уранила (0.05 г), гидроксида калия (0.1 г) и селеновой кислоты (0.2 мл). После смешивания и гомогенизации растворы помещали в вытяжной шкаф, где через три дня на дне кристаллизаторов образовались пригодные для рентгеноструктурного анализа желто-зеленые кристаллы. Для структурного анализа отбирались кристаллы и помещались на дифрактометр Stoe IPDS II, оснащённый плоским детектором типа Image Plate.

Параметры элементарной ячейки соединения 1 определены и уточнены методом наименьших квадратов на основе 11734 рефлексов с 2 в пределах 4.60–58.58$^circ$. Ячейка имеет моноклинную симметрию, a = 17.879(5) Å, b = 8.152(5) Å, c = 17.872(5) Å, β = 96.943(5) $^circ$, V = 2585.7(19) Å3. Законы погасания и статистика распределения рефлексов определили пространственную группу C2/c. Поправка на поглощение введена с учётом формы кристалла. Структура решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.0449 (wR2 = 0.0952) для 2600 рефлексов с |Fo| ≥ 4ϬF. Параметры элементарной ячейки соединения 2 определены и уточнены методом наименьших квадратов на основе 24448 рефлексов с 2 в пределах 3.44–58.48$^circ$. Ячейка имеет моноклинную симметрию, a = 17.8377(5) Å, b = 8.1478(5) Å, c = 23.6960(10) Å, β = 131.622(2) $^circ$, V = 2574.5(2) Å3. Законы погасания и статистика распределения рефлексов определили пространственную группу P21/c. Поправка на поглощение введена с учётом формы кристалла. Структура решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.0516 (wR2 = 0.1233) для 4075 рефлексов с |Fo| ≥ 4ϬF.

Основу структур 1 и 2 составляют слои состава [(UO2)2(SeO4)4(H2O)2]4–. Заряд неорганического слоя компенсируется атомами калия и молекулами оксония, расположенными в межслоевом пространстве. Каждый атом калия координирован семью атомами кислорода, принадлежащими уранил-селенатным слоям и молекулам воды таким образом, что непосредственно связывают между собой соседние уранил-селенатные структурные элементы.

Заряд неорганического слоя [(UO2)2(SeO4)4(H2O)2]4– компенсируется  атомами калия и молекулами оксония.

Атомы K располагаются в межслоевом пространстве, ассоциируя с большими полыми циклами, непосредственно связывая между собой уранил-селенатные структурные элементы.