Супрамолекулярные гидрогели на основе L-цистеина и нитрата серебра. О их синтезе и свойствах.

Баранова Ольга Александровна

Аспирант
Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: oroschina@mail.ru

В настоящее время в мире проявляется повышенный интерес к исследованию процессов самосборки супрамолекулярных структур в растворах [1]. Особое место среди указанных объектов занимают низко концентрированные гели. В работах [2,3] впервые установлен факт гелеобразования в низко концентрированным водном растворе L-цистеина отечественного производства и нитрата серебра. Интерес к указанной системе обусловлен во-первых, тем, что гидрогель представляет уникальную модельную систему для изучения процессов самоорганизации в разбавленном водном растворе (концентрация 0,1 % и ниже), во-вторых, наличие  в составе системы серебра, делает возможным ее применение в медицинской практике. Целью настоящей работы являлось изучение оптическими и реологическими методами закономерностей структурирования цистеин-серебряного раствора (ЦСР) и гидрогеля на его основе, что позволит в дальнейшем более обоснованно подходить к получению гидрогелей на основе цистеина и нитрата серебра с заданными свойствами.

В работе использованы следующие реактивы: серебро азотнокислое 99% («Lancaster»), L-цистеин 99,5% («Fluka»). Методика приготовления ЦСР детально описана в работах [4,5]. Для исследования оптических свойств использовался спектрофлюориметр Флюорат-02-Панорама, фирмы «Люмэкс» (угол рассеяния 90°, диапазон длин волн 190-800 нм) и спектрофотометр СФ 2000, фирмы «Спектр» (диапазон длин волн 210-1100 нм). Измерения интенсивности ДСР осуществляли с помощью анализатора «Zetasizer ZS» (фирма Malvern). Реологические исследования растворов и гелей проводили при помощи метода ротационной вискозиметрии на реометре RheoStress 1 фирмы Haake.

В ходе работы оптическими методами установлено образование кластеров меркаптида серебра (МС) на начальном этапе синтеза гидрогеля на основе L-цистеина и нитрата серебра. Установлена зависимость размера и количества кластеров (частиц) МС от соотношения AgNO3/L-цистеин. Также установлена зависимость численной концентрации частиц в созревшем ЦСР от массовой концентрации дисперсной фазы. Кроме того, выдвинута гипотеза о необходимости формирования двух групп кластеров для возможности гелеобразования в ЦСР. С помощью реологических методов удалось установить температурно-временные диапазоны образования  систем на основе L-цистеина и нитрата серебра с высокими вязкоупругими свойствами.

Соотнесение полученных данных позволяет установить для исследуемых гидрогелей связь: структура-свойство. Это, в свою очередь, позволяет получать гидрогели с оптимальными заданными характеристиками.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы»(2009-2011 годы) №2.1.1/10767.

Литература

- Ж.-М. Лен. Супрамолекулярная химия. Новосибирск: Наука, 1998.

- Лавриенко М.В., Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. // Физико-химия полимеров. Тверь: ТвГУ, 2003. Вып.9. – С.125-130.

- Пахомов П.М., Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Лавриенко М.В., Nierling W., Lechner M.D. // Коллоидный журнал. 2004. Т.66. №1. –С.73-79.

- Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. // Физико-химия полимеров. Тверь: ТвГУ, 2007. Вып.13. – С.140-147.

- Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. // Физико-химия полимеров. Тверь: ТвГУ, 2008. Вып.14. – С.186-194.