Изучение взаимодействия урацила и его производных

с модифицированным яблочным пектином

Гуськова Наталья Сергеевна

Магистрант второго года обучения

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: NSGuskova@rambler.ru

Использование химически модифицированного яблочного пектина в качестве полимерной матрицы-носителя лекарственных веществ является весьма перспективным при создании медицинских препаратов пролонгированного действия.

Поэтому весьма актуальным является изучение кинетики перекисного и озонированного окисления пектина и комплексообразования окисленных продуктов биополимера с урацилом и его производными, проявляющими широкий спектр биологической активности: противовоспалительной, антивирусной, антигипоксической, иммуномодулирующей и др.

Окисление проводили в водной среде при 60-90°С. Концентрацию яблочного пектина и пероксида водорода варьировали в диапазоне 0.2-5.0% масс. и 0.25-1.25 моль/л, соответственно; скорость барботажа озон-кислородной смеси находилась в интервале 5.6-6.8 л/час.

Об окислительных и деструктивных превращениях пектина свидетельствуют изменения концентраций карбоксильных групп и вязкостей водных растворов полисахарида. Было изучено влияние начальных условий (времени окисления, температуры и концентрации окислителей) на процесс окислительной функционализации и деструкции биополимера.

Комплексообразование исходного и окисленного яблочного пектина с урацилом и его производными (6-метилурацил, 5-гидрокси-6-метилурацил, 5-амино-6-метилурацил, 5-нитро-6-метилурацил, 5-бром-6-метилурацил, 5-фторурацил) изучали методом спектрофотометрии на максимуме длины волны поглощения урацилов (λ = 255-275 нм). Комплексы получали в равновесных условиях при низких концентрациях исходных реагентов (10–510–4 моль/л) в водных растворах при комнатной температуре. В данных условиях урацил и его производные находятся преимущественно в дикето-форме [2], что немаловажно, так как именно эта форма пиримидинового основания обладает физиологической активностью.

При добавлении к водным растворам пектина урацила и его производных изменялась интенсивность пиков полос поглощения, что свидетельствует о равновесном образовании комплексных соединений. Для определения состава и констант устойчивости комплексов использовали метод изомолярных серий и метод молярных отношений [1]. Было установлено, что при взаимодействии пектина со всеми изученными в настоящей работе урацилами образуются комплексы состава 1:1.

Литература

Бек М., Надьпал И. Исследование комплексообразования новейшими методами. М.: Мир, 1989. 415 c.

Иванов С. П. Изучение кето-енольного равновесия некоторых производных урацила в водных растворах. Дисс. … канд. хим. наук. Уфа: ИОХ УНЦ РАН, 2003. 143 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» Минобрнауки РФ, рег. номер 1.103.11.

Автор выражает признательность профессору, д.х.н. Зимину Ю.С. за помощь в подготовке тезисов.