Синтез и строение дифторметиленпроизводных фуллерена С70

Самойлова Наталия Александровна,

Студент 4 курса

Московский Государствнный Университет имени М. В. Ломоносова,химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: natalivrn@gmail.com

Фуллерены нашли применение во многих областях науки и техники. На сегодняшний день наиболее интенсивно  фуллерены применяются в полупроводниковой технике и молекулярной электронике. В диадах и триадах, состоящих из фуллерена в качестве акцептора, связанного с  донором,  может происходить фотоиндуцированный электронный переход. Актуальным вопросом на сегодня является возможность тонкой настройки электронных свойств фуллереновых производных. Одной из таких возможностей является внедрение в фуллереновый каркас акцепторных фрагментов, например, мостиков СF2. Дифторметиленовые производные С60 были получены в 2007 году и являются перспективными материалами для органической фотовольтаики [1-2], однако аналогичные производные фуллерена С70 до сих пор не были описаны в литературе, поэтому их исследование представляет собой актуальную научную задачу.

В настоящей работе осуществлено присоединение фрагмента СF2 к фуллерену С70. Анализ продуктов присоединения при помощи МС МАЛДИ и ВЭЖХ указал на образование моно и полиаддуктов, причем из 8 теоретически возможных изомеров моноаддукта С70СF2 обнаружено три изомера, один из которых находится в примесных количествах. Доминирующие изомеры моноаддукта были выделены в индивидуальном виде при помощи ВЭЖХ. Строение полученных изомеров было предложено на основе спектроскопии ЯМР с привлечением квантово-химических расчетов. В обоих случаях  присоединение идет по [6,6]-связям в  приполярной области фуллерена С70. Согласно данным квантово-химических расчетов, расстояние между атомами углерода, несущими СF2-мостик, составляет 1.72  Å I и 2.08 Å  для структур С70СF2-I и С70СF2-II соответственно.  Таким образом,  С70СF2-I является метанофуллереном, С70СF2-II является гомофуллереном, что косвенным образом подтверждено также данными спектроскопии поглощения в УФ и видимом диапазонах.

- Pimenova, A. S.; Kozlov, A. A.; Goryunkov, A. A.; Markov, V. Yu.; Khavrel, P. A.; Avdoshenko, S. M.; Ioffe, I. N.; Sakharov, S. G.; Troyanov, S. I.; Sidorov, L. N  // Chem. Commun, 2007, 374 – 376

- Tokunaga, K; Ohmori, S; Kawabata, H // Thin Solid Films, 2009, 518, 477-480