Электрохимические процессы при анодной цементации в водных электролитах

Кусманов Сергей Александрович

Старший преподаватель, кандидат технических наук

Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова,

факультет естествознания, Кострома, Россия

E-mail: sakusmanov@yandex.ru

Анодная цементация является разновидностью скоростного метода электрохимико-термической обработки металлов и сплавов – анодного электролитного нагрева. Данный процесс реализуется при прохождении электрического тока через раствор электролита, соединяющего рабочую камеру – катод и обрабатываемую деталь – анод. Высокие температуры нагрева (до 1100 ºС), в результате образования парогазовой оболочки между анодом и раствором, позволяют проводить поверхностное насыщение обрабатываемой детали легкими элементами (азот, углерод, бор) с целью улучшения ее эксплуатационных свойств.

Для анодной цементации (науглероживания) в качестве электролитов чаще всего используют водные растворы хлорида аммония с добавлением насыщающего компонента (глицерин, ацетон и др.). В этом случае основным переносчиком заряда через парогазовую оболочку от поверхности электролита к аноду является иона хлора. Анализ изменения концентрации иона хлора в процессе выработки электролита показал, что содержание данного компонента практически не изменяется. Представляется вероятным, что ион хлора совершает замкнутый цикл электрохимических превращений, не удаляясь из системы:

Cl- + 3H2O → ClO3- + 6H+ + 6e

2ClO3- → 3O2 + 2Cl-

Особенностью анодного нагрева в водных электролитах является одновременное протекание процессов окисления и анодного растворения детали-анода.

Процесс окисления приводит к образованию на поверхности анода сплошного оксидного слоя по механизму аналогичному высокотемпературному окислению в парах воды. Наличие пор толщиной до 100 нм в оксидном слое делает возможным транспорт продуктов растворения в раствор и насыщающих элементов в металл.

Растворение анода приводит к сглаживанию острых кромок, растворению заусенцев, а также значительному снижению шероховатости поверхности детали. В случае обработки стальных изделий раствор электролита насыщается преимущественно гидроксосоединениями железа (II) и (III) коллоидно-дисперсной формы, которые образуются в результате гидролиза ионов железа (II) и (III). Это приводит к снижению работоспособности раствора и определяет корректирующие действия при эксплуатации электролитов – фильтрование рабочего раствора по мере его выработки с добавлением исходных компонентов до первоначальных концентраций.

Установлено, что при анодной цементации малоуглеродистой стали с повышением концентрации хлорида аммония усиливается интенсивность диффузии углерода в сталь и увеличивается толщина образующегося цементованного слоя. Такая зависимость связана с усилением анодного растворения, уменьшающего толщину тормозящего диффузию оксидного слоя. Т. о., процессы диффузии насыщающих элементов также связаны с протекающими на поверхности анода электрохимическими реакциями.

На основании сведений о механизме электрохимических процессов при анодной цементации были разработаны технологические рекомендации по использованию электролитов различных составов.

Работа выполнена по тематическому плану НИР при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ и Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ 09-08-99069-р_офи).