Кинетика процесса высокотемпературного окисления расплава АПП кислородом воздуха

Дахновская Е.В., Юдеева А.А.

Аспирант, студент

Югорский государственный университет, кафедра химии, г. Ханты-Мансийск, Россия

a_nekhorosheva@ugrasu.ru

Термоокислительная деструкция (ТОД) АПП одна из самых распространенных реакций химического модифицирования и наиболее полно изучена для интервала температур 0–150оС с участием окислителей различной природы [1]. Однако, по литературным данным, наиболее удобным в плане модифицирования свойств полимера и получения ценных низкомолекулярных веществ является интервал температур 150 – 250оС.

Для производства окисленного атактического полипропилена использовали АПП производства завода полипропилена ООО «Томскнефтехим», по свойствам соответствующий ТУ 2211-056-05796653-98, марок АПП-Г и АПП-Г/Б с молекулярной массой 20 000—40 000, содержащий до 40% примесей изотактической и стереоблочной фракций. Получение окисленного полимера проводили в опытно-промышленной установке с тремя реакторами общим объемом 30 л, условия реакции изменялись в зависимости от требуемого товарного продукта: температура от 150оС до 250оС, расход воздуха — 0,5 мл×мин–1× г–1, время окисления от 1 до 6 ч. При окислении газообразные продукты частично конденсировались в холодильнике, конденсат разделяли на водную и органическую фазы. Для дальнейших исследований использовали окисленный полимер и органическую фазу конденсата.

С увеличением степени окисления АПП наблюдается расширение молекулярно-массового распределения полимера, уменьшение его средневязкостной молекулярной массы Мh, уменьшение  температуры размягчения и т.д. Изучены методом дериватографии кинетические закономерности и определены параметры реакции ТОД расплава товарного АПП. В качестве стандарта использовали образцы ИПП. На основании полученных кинетических кривых ДТГ, ТГ и Т были рассчитаны кинетические параметры реакции ТОД для данного полимера (табл. 1).

Таблица 1

Кинетические параметры реакции термоокислительной деструкции АПП

| Показатель | АПП |  | ИПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обр.№1 | Обр. №4 |  |
| Энергия активации, кДж/моль | 62,4 | 56,3 | 113,2 |
| Предэкспоненциальный множитель, с-1 | 5х102 | 1,4х102 | 5х103 |
| Тепловой эффект реакции, кДж/кг | -2000 | -1306 | -1533 |
| Эффективный порядок реакции | 1,5 | 1,5 | 1,1 |

Значительное изменение структуры и основных свойств полимера при окислении определяет различные области использования модифицированного АПП. Регулирование основных свойств промышленного АПП методом термоокислительной деструкции расширило спектр областей использования. Атактический полипропилен окисленный марок ОАПП-Н. ОАПП-С, ОАПП-В выпускается в виде прямоугольных или цилиндрических моноблоков упакованных в полиэтиленовые мешки или гофрокоробки с антиадгезионным вкладышем массой от 10 до 30±1,0 кг [2].

Литература

- Денисов Е. Т. Окисление и деструкция карбоцепных полимеров. Л.: Химия. 1990.

- Патент RU 2301812С1. Окисленный атактический полипропилен с полярными функциональными группами, способ его получения и устройство для его осуществления.