Синтез катионообменных форм гранулированного цеолита Х

без связующих веществ

Илибаев Р.С., Павлова И.Н., Травкина О.С.

Аспирант

2 Учреждение Российской академии наук Институт нефтехимии и катализа РАН; Уфа, Россия

E-mail: lelya-tr@mail.ru

Основная область промышленного использования гранулированных цеолитов  Х в различных катионообменных формах это крупнотоннажные процессы адсорбционной осушки, очистки от Н2S и меркаптанов природного и попутного газа, а также других газовых сред, процессы адсорбционного разделения смесей углеводородов.

В данной работе приведены результаты изучения влияния продолжительности и количества ионных обменов катионов Na+ на катионы Ca2+, Mg2+, К+ и Н+ в кристаллическом алюмосиликате, гранулы которого представляют собой единые сростки кристаллов цеолита Х, на степень обмена указанных катионов и физико-химические свойства получаемых образцов. Для сравнения были также получены обменные формы высокодисперсного цеолита Х с размером частиц 1,0 – 8,0 мкм.

Ca, Mg, К и NH4- формы цеолита Х-БС диаметром 1,6мм (CaNaХ-БС, MgNaХ-БС, КNaХ-БС и NH4NaХ-БС)  получали из его Na-формы ионным обменом в растворах соответствующих хлоридов. Эксперименты по ионному обмену проводили при 700С, исходной концентрации соли в растворе 70 г/л в изотермическом  реакторе периодического действия в течение 20-120минут при перемешивании. НNa-форму цеолита Х-БС  получали из NH4NaX-БС термообработкой после последнего обмена при 4500С в течение 4ч на воздухе.

Проведенные исследования показали, что обмен катионами между жидкой и твердой фазами происходит за первые 15 минут. Дальнейшее увеличение продолжительности обработки не приводит к увеличению степени обмена из-за установления равновесия.

Установлено, что для достижения максимальной  степени обмена в цеолите NaХ – БС необходимы три последовательные обменные обработки. Из сравнения значений степени обмена в гранулированных и высокодисперсных образцах при одинаковом количестве обработок следует, что в гранулах обмен протекает медленнее, по-видимому, из-за диффузионных ограничений.

Максимальные значения степени обмена катионов Na+ на катионы Мg2+, H+, Ca2+ и К+ для гранулированного цеолита Х-БС равны 0,50; 0,62; 0,78 и 0,81, соответственно. Несовпадение значений обусловлено различием собственных размеров и энергий гидратации, указанных выше ионов.

По данным РФА до обмена степень кристалличности NaХ-БС составляет 90,0-94,0%. После обмена Na+ на указанные выше катионы эти величины, практически, не меняются.

Значения механической прочности гранул на раздавливание по торцу в результате обмена сохраняются и  составляют 2,0-2,2 кг/мм2.

Характеристики вторичной пористой структуры гранулированных цеолитов были измерены методом ртутной порометрии  у образцов цеолитов NaХ-БС до и после обменных обработок. Показано, что параметры вторичной пористой структуры гранул после обмена остаются неизменными.