Исследование фотофизических и фотохимических свойств в новой нафтол-стирилхинолиновой диаде

- Садыкова К.Ф.

Магистрант 2 г.о.

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия,

E–mail: kristina-sadykova@yandex.ru

В последнее время активно исследуются принципы действия фотоуправляемых молекулярных переключателей и логических вентилей. Перспективными моделями для таких исследований являются супрамолекулярные бихромофорные соединения. Целью данной работы является исследование фотофизических и фотохимических свойств новой нафтол-стирилхинолиновой диады SQ4Np, в которой фрагменты 2-стирилхинолина (SQ-) и 2-нафтола (Np-) связаны тетраоксиметиленовым мостиком, в сравнении со свойствами модельных соединений: 3-метоксинафтолом-2 (MeO-Np) и 2-(4-метоксистирил)хинолином (MeO-SQ). В исходной форме диады SQ-фрагмент находится в транс-конфигурации.

Найдено, что спектр поглощения супрамолекулярного соединения представляет собой сумму спектров модельных соединений. Это свидетельствует об отсутствии существенного взаимодействия π-систем SQ- и Np-фрагментов в основном состоянии. В спектре присутствуют области, где поглощает только SQ-фрагмент или преимущественно Np-фрагмент, что создает предпосылки для селективного возбуждения каждого из хромофоров. При возбуждении светом, ответственным за поглощение SQ-фрагмента, наблюдается люминесценция последнего. Однако в спектре возбуждения люминесценции при наблюдении на длине волны испускания SQ-фрагмента появляется полоса, соответствующая поглощению Np-фрагмента. Следовательно, после поглощения света и перехода системы в возбужденное состояние, происходит внутримолекулярный перенос энергии с Np- на SQ-фрагмент с дальнейшим излучением последнего. Значительное уменьшение квантового выхода флуоресценции Np-фрагмента в составе диады SQ4Np по сравнению с таковым для модельного соединения MeO-Np свидетельствует о наличии тушения люминесценции Np-фрагмента, что также связано с переносом энергии. Рассчитанный для исследуемой пары донора и акцептора энергии критический радиус Фёрстера (3.6 нм) оказался больше размера диады (2.94 нм), что согласуется с высоким значением эффективности переноса энергии φET = 0.96, полученному на основании данных по тушению люминесценции Np-фрагмента. Однако оценка эффективности переноса энергии по временам жизни возбужденных состояний Np-фрагмента в присутствии и отсутствии акцептора дала значение φET = 0.11, что можно объяснить наличием конформеров SQ4Np с неблагоприятной для переноса энергией ориентацией Np- и SQ-подсистем.

В составе диады SQ-фрагмент сохраняет высокие квантовые выходы реакции фотоизомеризации. В ходе фотолиза полоса люминесценции SQ-фрагмента падает, что связано с увеличением содержания нелюминесцирующего цис-изомера. Интенсивность люминесценции Np-фрагмента наоборот увеличивается за счет уменьшения степени перекрывания спектра излучения Np-фрагмента и спектра поглощения SQ-фрагмента и как следствие уменьшение эффективности переноса энергии. Изменение соотношения интенсивностей излучения двух подсистем исследуемой диады при реакции фотоизомеризации можно использовать для моделирования действия фотопереключаемого двухканального люминофора на основе SQ4Np.

Автор выражает огромную благодарность своему научному руководителю д.х.н. Будыке М.Ф., а также  к.х.н. Гавришовой Т.Н. за внимательное отношение к работе, ценные советы и полезные замечания.