Влияние замещения водорода фтором в молекуле декалина на термодинамические характеристики адсорбции на фторсодержащих поверхностях

Лагутова Мария Сергеевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: masha-lagutova@yandex.ru

Изучение химии соединений фтора и материалов на его основе непосредственно связано с необходимостью решения задач высоких технологий. Полифторированным и перфторированным материалам присущ целый ряд ценных эксплуатационных свойств: высокая термическая стойкость, интересные теплофизические, диэлектрические и поверхностные свойства.

Известно, что полное замещение атомов водорода фтором в молекуле сорбата, как правило, приводит к существенному изменению физических и химических свойств вещества – проявляется эффект перфторирования.

В настоящей работе основное внимание уделено газохроматографическому исследованию адсорбции изомеров перфтордекалина и его углеводородного аналога – декалина – на фторированном углероде (FC) и кремнеземе с химически привитыми перфторгексильными группами. В качестве образцов сравнения использовали неполярные сорбенты – графитированную термическую сажу (ГТС) и кремнезем с химически привитыми октильными группами.

Показано, что переход от нефторированных адсорбентов (например, ГТС) к частично (перфторгексилкремнезем) и далее к полностью фторированной поверхности (FC) приводит к существенному усилению взаимодействий с фторсодержащими соединениями по сравнению с их углеводородными аналогами. Отмечено, что FC обладает очень высокой селективностью к перфторуглеродам, что свидетельствует в пользу существования влияния "эффекта перфторирования" на термодинамические функции, характеризующие систему.

Обнаружено, что константы Генри адсорбционного равновесия бициклоалкана, как и н-алканов, значительно снижаются при появлении фтора в адсорбенте, независимо от его природы. Однако порядок удерживания транс-декалина (относительно декана) на FC и ГТС отличается от наблюдаемого на химически модифицированных кремнеземах (ХМК). На первых происходит значительное снижение адсорбции по сравнению с алканом, в случае же с ХМК величины удерживания транс-декалина выше, чем декана, что наблюдается и при растворении циклических углеводородов в жидких фазах.

Совокупный анализ характеристик сорбции циклических соединений показал, что на химически привитых слоях реализуется преимущественно абсорбционно-адсорбционный механизм взаимодействия.

Благодарю за помощь научных руководителей Т.М. Рощину и Н.К. Шония.