Исследование структуры смачивающей пленки

на границе раздела сульфид-раствор

Шимкунас Ян Михайлович

Научный сотрудник

Кунилова Ирина Валерьевна

Старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук, лаборатория комплексной переработки нетрадиционного минерального сырья, Москва, Россия

E-mail:  ecoproject@rambler.ru

Повышение селективности процесса флотационного извлечения ценных сульфидных минералов является актуальной проблемой в связи с необходимостью переработки все более бедных, полиметаллических, тонковкрапленных руд и накопленных хвостов обогащения, имеющих большое содержание сульфидов железа. Сложность задачи отделения сульфидов железа обусловлена их полиморфизмом и одновременным существованием участков с электронной и дырочной проводимостью, вследствие чего создается неравномерное покрытие флотируемых сульфидных минералов реагентами. Достижение оптимальных условий процесса флотации связано с получением определенной структуры смачивающей пленки, формируемой при введении модификаторов и собирателей. Неоднородность структуры смачивающей пленки обусловлена неоднородностью поля поверхностных сил в поверхностном слое, вызванной неоднородностью твердой подложки и межмолекулярным взаимодействием компонентов жидкой фазы. При сорбции сфалеритом ионов меди(II) образуются дырочные центры, которые способствуют гидрофобизации сфалерита анионными реагентами-собирателями. В работе проведен сравнительный анализ структуры смачивающей пленки сульфидных минералов методом ИК-Фурье спектрометрии МНПВО, изучены условия получения наноразмерного слоя гидроксида меди – активатора сфалерита - в зависимости от формы введения ионов меди(II) в виде истинного и коллоидного раствора и времени ультразвуковой обработки. Анализ профилей поверхности показал, что введение ионов меди(II) в виде истинного раствора с последующей ультразвуковой обработкой сульфида приводит к формированию более однородного наноразмерного слоя, чем при введении спиртового коллоидного раствора. Ультразвуковая обработка в щелочной среде (рН 9,2) способствует повышению вероятности и прочности закрепления собирателя на поверхности сфалерита вследствие снижения смачивающих свойств его поверхности. После 5-минутной ультразвуковой обработки разрушается поверхностный слой адсорбированной «свободной» воды. Это способствует повышению доступности поверхности сульфидов для реагентов, что ускоряет протекание химических реакций в поверхностном слое (окисления ксантогената и сульфида), процесса сорбции ионов меди. После ультразвуковой обработки пирита интегральная площадь полосы пропускания поверхностных гидроксильных групп, связанных друг с другом водородными связями, с течением времени (до 50 мин.) изменяется незначительно, а в отсутствие обработки увеличивается, при этом смещение пиков свидетельствует об образовании новых связей ОН-групп с поверхностью пирита. Исследование структуры смачивающей пленки сфалерита и пирита позволило уточнить механизм сорбции ксантогената сульфидами: окисление ксантогената происходит после его химической сорбции, а не в растворе с последующей сорбцией. Поэтому после ультразвуковой обработки повышается контрастность смачивающих свойств сфалерита и пирита, т.е. эффективность флотации.

 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №10-05-00103-а) и Программы ОНЗ РАН «Наноразмерные частицы в природе и техногенных продуктах: условия нахождения, физические и химические свойства и механизм образования».